Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů – www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání.

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník valcíř kovů

(21-008-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	26

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	27

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	28

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	29

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	31

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Hutník valcíř kovů (21-008-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 3. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWWvzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (70 hod. teoretická výuka, 80 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Hutník valcíř kovů (21-008-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Hutník valcíř kovů (21-008-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Hutník valcíř kovů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Hutník valcíř kovů (21-008-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v normalizaci při tváření (válcování) kovů,

- dodržovat bezpečnost práce v hutním provozu,

- obsluhovat stroje a strojní součásti v hutnictví,

- provádět zkoušky ve válcovnách,

- připravovat vstupy pro válcovací tratě,

- seřizovat, ošetřovat a provádět údržbu válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů,

- obsluhovat válcovací stolice, žíhací pece a další zařízení.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon těchto pracovních činností:

- Průběžná kontrola výrobního procesu, kontrola jakosti výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění,

- běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek,

- řízení procesu kontinuálního válcování materiálů,

- obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje,

- válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích,

- řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích,

- rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení,

- tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení,

- vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů,

- zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání profesní kvalifikace Hutník valcíř kovů (21-008-H). Směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro činnost hutníka valcíře.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti potřebné pro spolupráci, výkonnost, samostatnost. Důraz se bude klást také na podporu účastníků uspokojit rostoucí požadavky zaměstnavatelů na odbornou způsobilost a na orientaci v nových trendech výroby.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Hutník valcíř kovů (21-008-H), který je platný od 7. 3. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut.

Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá  v provozu válcovny železných nebo neželezných kovů dle profese, může se realizovat i v simulovaném prostředí, např. pomocí simulátorů. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Provoz válcovny železných nebo neželezných kovů dle profese:

- válcovacích trať,

- ohřívací pec,

- žíhací pec,

- úpravárenská linka.

Využívat lze také simulátory.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitel odborného výcviku, nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání),

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího),

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví. Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad spojený s projekcí a ukázkami k tématu,

- instruktáž a praktický nácvik v provozním nebo simulovaném prostředí,

- samostatná činnost účastníka pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Hutník valcíř kovů (21-008-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Normalizace při válcování kovů | H-01 | 30 | 0 | Zápočet |
| Bezpečnost práce v hutním provozu | H-02 | 10 | 4 | Zápočet |
| Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví | H-03 | 4 | 10 | Zápočet |
| Zkoušky ve válcovnách | H-04 | 6 | 8 | Zápočet |
| Příprava vstupů pro válcovací tratě | H-05 | 10 | 20 | Zápočet |
| Seřizování, ošetřování a údržba válcovacího zařízení | H-06 | 0 | 18 | Zápočet |
| Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí a dalších zařízení | H-07 | 10 | 20 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 70 | 80 |  |
| Počet hodin celkem |  | 150 |  |

Optimální trajektorie:

H-01 / H-02 ( H-03 ( H-04 ( H-05 ( H-06 ( H-07

Vysvětlivky:Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Normalizace při válcování kovů | Kód | H-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (30 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky názvosloví pro válcování kovů, pracovat s příslušnými normami a technickými podklady a orientovat se ve vstupech a výrobcích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v názvosloví pro válcování kovů, orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při tváření (válcování) kovů, číst metalurgické postupy tváření kovů, popsat druhy vstupů a jejich charakteristiky, popsat druhy válcovaných výrobků a jejich charakteristiky. |
| Učivo / obsah výuky Názvosloví pro válcování kovů. Normy a technické podklady pro válcování kovů. Vstupy pro válcování. Druhy válcovaných výrobků. |
| Postupy výuky Výklad spojený s projekcí a ukázkami k tématu. Nácvik orientace v technické dokumentaci a normách. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správně vysvětlí vybrané základní pojmy a správně je používá. b) Správně uvede normy a technické podklady, které souvisejí s činnostmi při tváření (válcování) kovů, vyhledá správně požadované informace. c) Správně vyhledá požadované informace. d) Správně popíše vstupy pro válcování, jejich druhy a vlastnosti. e) Správně popíše druhy válcovaných výrobků a jejich charakteristiky. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 LEINVEBER, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. 4. vydání. Praha 1: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7 KLETEČKA, J., FOŘT, P. Technické kreslení. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-542-3 FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje (skriptum školy). Brno: FS VUT,1991 FABÍK, R. Tváření kovů (učební text). Ostrava: 2012 DRASTÍK, F., aj. Strojnická příručka. Praha: Dashofer, 2013. ISSN:1801-7991 |

| Název modulu | Bezpečnost práce v hutním provozu | Kód | H-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (10 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky správně používat osobní ochranné pomůcky a dodržovat zásady BOZP a PO v hutní výrobě. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) ve válcovně, dodržovat bezpečnost práce, vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen. |
| Učivo / obsah výuky Zásady BOZP a protipožární ochrany v hutní výrobě. Zásady pořádku na pracovišti. Předepsané ochranné pracovní pomůcky. Pravidla bezpečnosti při vázání břemen a při práci pod jeřábem. Poskytování první pomoci při úrazu na pracovišti |
| Postupy výuky Výklad spojený s projekcí a ukázkami. Instruktáž a nácvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky a) Správně vyjmenuje a předvede používání osobních ochranných pomůcek ve válcovně. b) Popíše správně a úplně pravidla bezpečnosti práce při válcování. c) Vyjmenuje správně a úplně bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen. |
| Doporučená literatura pro lektory Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů Interní předpisy týkající se BOZP a PO podniku a provozu, kde bude probíhat praktická výuka Pořady a filmy s tematikou BOZP. http://www.suip.cz |

| Název modulu | Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví | Kód | H-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (4 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulů H-01 / H-02 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se stroji a zařízeními používanými ve válcovnách a tažírnách kovů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných ve válcovnách a tažírnách kovů, určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení ve válcovně a vyjmenovat jejich základní vlastnosti. |
| Učivo / obsah výuky Válcovací stroje a zařízení - válcovací stolice, válcovací tratě. Funkce strojů a zařízení ve válcovnách a tažírnách. |
| Postupy výuky Výklad spojený s projekcí a ukázkami k tématu. Instruktáž a praktický nácvik v reálním nebo simulovaném provozním prostředí. Samostatná činnost pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Rozezná správně stroje a zařízení používaná ve válcovnách a tažírnách kovů a správně vysvětlí jejich funkci. b) Správně určí typické části jednotlivých hutnických zařízení a strojů a správně vyjmenuje jejich základní vlastnosti. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 FOREJT, M. Technologie II Tváření. http://www.fsiforum.cz FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje (skriptum školy). Brno: FS VUT,1991 FABÍK, R. Tváření kovů (učební text; Pdf). VŠ báňská TU Ostrava. Ostrava 2012 DRASTÍK, F., aj. Strojnická příručka. Praha: Dashofer, 2013. ISSN:1801-7991 |

| Název modulu | Provádění zkoušek ve válcovnách | Kód | H-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (6 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu H-03 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s druhy zkoušek ve válcovnách a naučit je odebrat vzorky a odeslat je ke zkoušce. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat mechanické, chemické a defektoskopické zkoušky prováděné ve válcovnách, odebrat a odeslat vzorek. |
| Učivo / obsah výuky Mechanické, chemické a defektoskopické zkoušky ve válcovnách. Vzorky pro zkoušky ve válcovnách. Odebírání a odesílání vzorků pro zkoušky ve válcovnách. |
| Postupy výuky Výklad s projekcí a ukázkami k tématu. Výklad a instruktáž v reálném nebo simulovaném provozním prostředí Praktický nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Popíše správně a úplně druhy zkoušek prováděné ve válcovnách. b) Vyjmenuje správně nutné pracovní pomůcky pro odběr vzorků pro zkoušky ve válcovnách. Popíše správně všechny činnosti při odebírání a odesílání vzorků. Provede správně odběr vzorku a jeho odeslání. Při odběru dodržuje BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje (skriptum školy). Brno: FS VUT,1991 FOREJT, M. Technologie II Tváření. http://www.fsiforum.cz FABÍK, R. Tváření kovů (učební text; Pdf). VŠ báňská TU Ostrava. Ostrava 2012 DRASTÍK, F., aj. Strojnická příručka. Praha: Dashofer, 2013. ISSN:1801-7991 |

| Název modulu | Příprava vstupů pro válcovací tratě | Kód | H-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (10 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu H-04 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v základních vstupech, kontrolovat jejich kvalitu, rozlišovat a odstraňovat jejich povrchové vady. Dále se naučí obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Charakterizovat možné vady vstupů, kontrolovat kvalitu vstupů, definovat a odstraňovat povrchové vady, obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy. |
| Učivo / obsah výuky Vady vstupů. Kontrola kvality vstupů. Metody odstranění vad. Mechanické odstranění povrchových vad. Odstranění vad tepelným zpracováním. Obsluha pecí pro tepelné zpracování. Manipulační mechanizmy. |
| Postupy výuky Výklad s projekcí a ukázkami k tématu. Výklad a instruktáž v reálném nebo simulovaném provozním prostředí Praktický nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Ústně bude ověřen výstup a). |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správně charakterizuje možné vady vstupů. b) Dodržuje správné postupy pro kontrolu kvality. Správně identifikuje povrchové vady, volí vhodný způsob odstranění povrchové vady. c) Dodržuje pracovní postupy a zásady BOZP při obsluze manipulačních mechanizmů a ohřívací pece. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje (skriptum školy). Brno: FS VUT,1991 FOREJT, M. Technologie II Tváření. http://www.fsiforum.cz FABÍK, R. Tváření kovů (učební text; Pdf). VŠ báňská TU Ostrava. Ostrava 2012 DRASTÍK, F., aj. Strojnická příručka. Praha: Dashofer, 2013. ISSN:1801-7991 |

| Název modulu | Seřizování, ošetřování a údržba válcovacího zařízení | Kód | H-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 18 hodin (0 teorie + 18 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu H-05 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky kurzu spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek, vést evidenci o průběhu válcování a stavu zařízení a spolupracovat při výměně válců, ložisek nebo válcovací armatury. Pozornost bude věnována dodržování BOZP při práci na strojích a zařízeních. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě válcovacích stolic a tratí, spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek, vést evidenci o průběhu válcování a stavu zařízení, spolupracovat při výměně válců, ložisek nebo válcovací armatur. |
| Učivo / obsah výuky Válcovací stolice a tratě – seřizování, ošetřování a údržba. Seřizování, ošetřování a údržba dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek. Metody odstranění vad tratí. BOZP při práci se stroji a zařízeními. Evidence o průběhu válcování a stavu tratí. Výměna válců, ložisek nebo válcovací armatury. |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž a praktický nácvik pod dohledem lektora. K nácviku se využije reálné, nebo simulované prostředí. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správně vysvětlí (popíše), nebo předvede pomocné činnosti při seřizování, ošetřování a údržbě válcovacích stolic a tratí v souladu s tech. postupy a zásadami BOZP. b) Správně vysvětlí (popíše), nebo předvede pomocné činnosti při seřizování, ošetřování a údržbě dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek, souald se zadání, dodržení tech. postupu a zásad BOZP. c) Správně vede evidenci o průběhu válcování a stavu tratí. d) Správně vysvětlí (popíše), nebo předvede činnosti při výměně válců, ložisek nebo válcovací armatury v souladu s tech. postupy a zásadami BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 DRASTÍK, F., aj. Strojnická příručka. Praha: Dashofer, 2013. ISSN:1801-7991 |

| Název modulu | Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí a dalších zařízení | Kód | H-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (10 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu H-06 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky prakticky obsluhovat a řídit stroje a výrobní zařízení válcovacích tratí, dodržovat technologické postupy válcování a zásady bezpečnosti práce. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Obsluhovat zařízení válcovacích tratí, obsluhovat dělící, rovnací, frézovací a úpravárenské linky, obsluhovat ohřívací pece, obsluhovat žíhací pece, nastavit žíhací teploty a doby žíhání pro úpravu metalografické struktury materiálů. |
| Učivo / obsah výuky Obsluha válcovacích tratí. Obsluha rovnacích, dělících, frézovacích a úpravárenských linek. Obsluha ohřívacích pecí. Obsluha žíhacích pecí. Žíhací teploty a doba žíhání. Technologické postupy válcování, |
| Postupy výuky Výklad s projekcí a ukázkami k tématu. Výklad a instruktáž v reálném nebo simulovaném provozním prostředí Praktický nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se věnuje pozornost dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správně obsluhuje zařízení válcovacích tratí, dodržuje tech. postupy. b) Obsluhuje správně dělící, rovnací, frézovací a úpravárenské linky, dodržuje tech. postupy. c) Správně obsluhuje ohřívací pece, dodržuje tech. postupy. d) Správně obsluhuje žíhací pece v souladu s tech. postupem. Dokáže správně nastavit žíhací teplotu a dobu žíhání pro úpravu metalografické struktury materiálů. |
| Doporučená literatura pro lektory HLUCHÝ, M., a kol. Strojírenská technologie 2. 1. vydání. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-117-4 FABÍK, R. Tváření kovů (učební text) Ostrava: 2012 FOREJT, M. Technologie II Tváření. http://www.fsiforum.cz |

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Hutník valcíř kovů (21-008-H)

pro pracovní činnost: Hutník valcíř kovů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Hutník valcíř kovů (21-008-H)

pro pracovní činnost: Hutník valcíř kovů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Hutník valcíř kovů (21-008-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani .

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník valcíř kovů

(21-008-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy