Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3 .

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani  - další vzdělávání/rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Soustružení kovových materiálů             ( 23-022-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového	28

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	29

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	30

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	31

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	33

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Soustružení kovových materiálů (23-022-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 22. 11. 2011 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 180 hodin (58 hod. teoretická výuka, 122 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů (23-022-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů (23-022-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Soustružení kovových materiálů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů

(23-022-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 22. 11. 2011

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky,

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací,

- volit postup práce a technologické podmínky soustružení, potřebné nástroje, pomůcky a materiály,

- měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu,

- upínat nástroje, polotovary a obrobky a ustavovat jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček,

- obsluhovat soustruhy a vyvrtávačky,

- ošetřovat a udržovat soustruhy a vyvrtávačky,

- určovat výchozí technologické základny polotovarů před jejich obráběním,

- ručně ostřit jednobřité nástroje z RO a SK.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit ve strojírenství jako soustružník kovů, umí seřizovat a obsluhovat konvenční soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Jedná se o rekvalifikační program určený pro zájemce o rekvalifikaci nebo pro dřívější absolventy strojírenských oborů k obnovení a doplnění nových teoretických znalostí a dovedností. Nové poznatky zvýší adaptabilitu a flexibilitu absolventa na trhu práce v oboru strojírenství.

Vzdělávací program je založen na skutečnosti, že uchazeči o rekvalifikační program mohou být i uchazeči z praxe, kteří dosud nezískali potřebnou odbornou kvalifikaci, ale mají určitou pracovní zkušenost a pracovní návyky ze své pracovní činnosti.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů, který je platný od 22. 11. 2011.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou a skládá se z části teoretické a praktické. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří 63 % celkové doby. Pro každou část modulu jsou stanoveny příslušné hodinové dotace. Teoretická výuka bude probíhat v učebně (délka vyučovací hodiny je 45 minut) a praktická výuka v prostorách dílen, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu nebo na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením (délka vyučovací hodiny je 60 minut). Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

K dispozici je minimálně následující vybavení odpovídající současné technické úrovni:

- Hrotový soustruh, vyvrtávačka, revolverový soustruh, svislý soustruh,

- soustružnické nože vnitřní, vnější, závitové nože, upichovací nože, vrtací tyčky,

- vrtáky, zapichovací nože,

- posuvná měřítka a mikrometrická měřidla, mezní kalibry, včetně závitových, sinusové,

- pravítko, koncové měrky, stojánek a číselníkový úchylkoměr, etalon,

- výrobní dokumentace a potřebný materiál,

- strojnické tabulky, normy, kalkulačka.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu,

nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou výklad, instruktáž, praktický nácvik a praxe.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

Postupy hodnocení výsledků výuky

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Soustružení kovových materiálů (23-022-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Dodržování bezpečnosti práce na obráběcích strojích | SKM1 | 5 | 0 | Zápočet |
| Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček | SKM2 | 1 | 2 | Zápočet |
| Normy a technické podklady | SKM3 | 35 | 0 | Zápočet |
| Kontrola a měření obrobků | SKM4 | 10 | 10 | Zápočet |
| Volba nástrojů a technologických postupů | SKM5 | 5 | 5 | Zápočet |
| Upínání nástrojů a polotovarů | SKM6 | 0 | 10 | Zápočet |
| Obsluha soustruhů a vyvrtávaček | SKM7 | 2 | 90 | Zápočet |
| Ruční ostření nástrojů | SKM8 | 0 | 5 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 58 | 122 |  |
| Počet hodin celkem |  | 180 |  |

Optimální trajektorie:

SKM1(SKM2(SKM3(SKM4(SKM5/SKM6/SKM7/SKM8

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název modulu | Dodržování bezpečnosti práce na obráběcích strojích | Kód | SKM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodin (5 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul poskytuje účastníkovi základní vědomosti z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny práce a požární ochrany při obrábění kovů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění, předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů, popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. |
| Učivo / obsah výuky základní pravidla a ustanovení BOZP na obráběcích strojích osobní ochranné pracovní pomůcky zásady bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů požární ochrana a prevence ve strojírenských provozech |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod odborným dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Teoretické znalostí budou ověřeny ústně, nebo písmeně. Dodržování zásad BOZP a používání ochranných osobních pomůcek se sleduje průběžně během praxe v dalších modulech. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost odpovědí na otázky ze základních ustanovení bezpečnosti práce při obrábění. Správné praktické předvedení a správný popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek při obrábění kovových materiálů. Správnost odpovědí na otázky z bezpečnosti práce při obrábění kovů na obráběcích strojích. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN EN ISO 23 125 Obráběcí stroje – Bezpečnost - Soustruhy Interní předpisy týkající se BOZP a PO podniku a provozu, kde bude probíhat praktická výuka Pořady a filmy s tematikou BOZP. http://www.suip.cz |

| Název modulu | Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček | Kód | SKM2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 3 hodiny (1 teorie + 2 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníka základním činnostem souvisejícím s provozem obráběcích strojů, vyhledáváním mazacích míst a volbou správné aplikace mazadel. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem, provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování, připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů), provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady. |
| Učivo / obsah výuky čištění strojních částí, konzervace vodících ploch stroje odstraňování jednoduchých závad, vymezení vůlí suportů mazací místa na stroji, volba maziv použitých pro jednotlivé části stroje, kontrola správného napnutí a stavu klínových řemenů kontrola stroje před započetím práce a po jejím ukončení, odstranění jednoduchých závad a nahlášení nutnosti oprav |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení a praktický nácvik, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky modulu bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správným způsobem prakticky ošetřuje jednotlivé části stroje. Dodržuje pracovní postupy, technologické a bezpečnostní normy, používá vhodné prostředky a pomůcky, pracuje pečlivě. Účelně diagnostikuje jednoduché závady na stroji, správně zjišťuje vůle na funkčních plochách, případné vůle vymezuje stavěcími klíny. Vyhledá všechna mazací místa na stroji v souladu s mazacím plánem, správně určí hladinu mazacího média, použije vhodný mazací prostředek. Správně posoudí stav klínových řemenů a seřídí napnutí. Příprava stroje je v souladu s technologickými a bezpečnostními normami. Používá vhodné prostředky a pomůcky, dodržuje hygienu a bezpečnost práce. Správně zkontroluje stav elektroinstalace stroje před i po práci, diagnostikuje případné mechanické závady, správně seřídí nastavení vůlí. Umí prakticky kontrolovat vůli na vřetenu. Při kontrole postupuje v souladu s normami. |
| Doporučená literatura pro lektory FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80–902655–5–3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80–902110–8–9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Normy a technické podklady | Kód | SKM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 35 hodin (35 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul umožňuje získat účastníkovi základní vědomosti o zobrazování strojních součástí a vede k vytváření dovednosti správného čtení a hodnocení výrobních výkresů a výkresů sestavení podle zásad technického kreslení dle norem ČSN a norem ISO (EU). |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy), vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat), popsat popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací. |
| Učivo / obsah výuky mezinárodní technická normalizace metody pravoúhlého promítání pravidla pro zobrazování na výkresech čáry na technických výkresech kótování zobrazování a kótování strojních součástí a konstrukčních prvků předepisování drsnosti povrchu předepisování geometrických tolerancí netolerované geometrické rozměry, tvaru a polohy technické výkresy popisové pole, soupis položek materiály |
| Postupy výuky Výklad a vysvětlování, diskuze, praktická cvičení |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně rozpozná tvar součásti podle předloženého výkresu dle platných norem, identifikuje průměty, tvary, řezy a měřítka součástí. Správně najde a zhodnotí základní tvarové prvky nutné pro výrobu dle platných norem. Rozpozná správně základní parametry závitu, sražení, zaoblení dle platných norem na výkresu. Správně zhodnotí volbu drsnosti, rozpozná označení tolerancí a prakticky správně vypočte zadané tolerance na výkresu v souladu s platnou normou. Správně načrtne a správně okótuje vybranou součást v souladu se zásadami tvorby výrobních výkresů. Správně popíše jednotlivé údaje v popisovém poli, správně zvolí polotovar a určí druh jeho chemicko-tepelného zpracování. (včetně správného sledu operací). |
| Doporučená literatura pro lektory KLETEČKA, J. FOŘT, P. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2005. ISBN: 978-80-251-1887-0 |

| Název modulu | Kontrola a měření obrobků | Kód | SKM4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (10 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastník kurzu seznámí se základy měření ve strojírenství. Naučí se volit metody měření a používat prostředky pro kontrolu a měření. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku, změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu, vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. |
| Učivo / obsah výuky druhy a typy přímých délkových měřidel druhy a typy pevných měřidel nepřímá měřidla měření úhlů a tvarů měření a kontrola rovinnosti měření a kontrola drsnosti povrchu měření a kontrola vzájemné polohy ploch měření vnitřních a vnějších závitů měřicí přístroje |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktické předvedení a nácvik měření |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně a samostatně zvolí měřící metodu a měřící a kontrolní prostředky v souladu s výkresem dané součástky. Správně a samostatně provede proměření daných součástek pomocí délkových měřidel, kalibrů a správně vyhodnotí geometrický tvar a jakost povrchu. Správně prakticky na výrobcích vyhodnotí a vysvětlí dodržení tolerancí, úchylek tvaru a vzájemné polohy. |
| Doporučená literatura pro lektory Šulc, J. Technologická a strojnická měření pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL, 1980. ISBN: 04-219-80 |

| Název modulu | Volba nástrojů a technologických postupů | Kód | SKM5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (5 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM 2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastník seznámí s různými druhy nástrojů používaných pro jednotlivé operace a ze získaných informací se naučí volit optimální technologické postupy při výrobě. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Sestavit optimální sled operací technologického postupu na rotační součásti typu „hřídel, čep, příruba“, zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem včetně geometrie, zvolit (vypočítat) otáčky a posuvy podle normativu zvolit postup výroby kužele na stroji včetně výpočtu, navrhnout (vypočítat) výrobu závitu pomocí tabulek, zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej). |
| Učivo / obsah výuky technologické postupy druhy a typy nástrojů, včetně geometrie řezné rychlosti a velikosti posuvu výroba vnějších a vnitřních kuželů včetně výpočtů výroba vnějších a vnitřních závitů – tabulky, výpočty provozní a řezné kapaliny |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická předvedení, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně a samostatně prakticky stanoví technologický postup pro výrobu dané součástky dle výkresové dokumentace. Správně prakticky zvolí druh a typ nástroje k dané operaci včetně geometrie břitu dle strojnických tabulek. Samostatně pracuje se strojnickými tabulkami. Správně zvolí podle strojnických tabulek řezné rychlosti a posuvy. Samostatně pracuje se strojnickými tabulkami. Správně zvolí postup pro výrobu kužele dle technické dokumentace a správně nastaví parametry stroje (Včetně správnosti výpočtu). Správně navrhne výrobu závitu pomocí tabulek a správně nastaví parametry stroje (Včetně správnosti výpočtu). Správně volí pomůcky a řezné kapaliny. |
| Doporučená literatura pro lektory Řasa, J., Gabriel, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia spol. s r.o., 2000 ISBN: 80-7183-207-3 Vávra, P.,Leinveber, J. Strojnické tabulky pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1986 ISBN: 04-236-86 FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80–902655–5–3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80–902110–8–9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Upínání nástrojů a polotovarů | Kód | SKM6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (0 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM 2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je, aby účastník získal správné návyky a dovednosti při upínání nástrojů do nástrojových hlav a polotovarů v upínacích prostředcích včetně BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji, zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, ustavit a správně upnout. upnout nerotační polotovary v lícní desce nebo úhelníku, upnout polotovar pomocí dílenského přípravku, určit podle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu (TZ) pro daný obrobek, stanovit způsob upnutí polotovaru. |
| Učivo / obsah výuky upínání materiálů a nástrojů ve stroji upínače obrobků a polotovarů, správné způsoby upnutí a ustavení obrobků upínání výstředných součástí a těžko upínatelných obrobků upínání obrobků v dílenských přípravcích vhodné plochy jako technologické základny pro dané obrobky způsoby upnutí daných výrobků |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků. Na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně provede upínání materiálů a nástrojů, pracuje v souladu s dokumentací, dodržuje pracovní postup. Správně zvolí vhodný upínač, ustaví a upne obrobek. Správně upíná nerotační polotovary. Správně použije dílenský přípravek pro upínání polotovaru, správně a dostatečně provede upnutí polotovaru. Správně a v souladu s dokumentací určí technologické základny pro obrobek. Samostatně a správně stanoví způsob upínání obrobků a polotovarů. |
| Doporučená literatura pro lektory Řasa, J., Gabriel, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia spol. s r.o., 2000 ISBN: 80-7183-207-3 DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Obsluha soustruhů a vyvrtávaček | Kód | SKM7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 92 hodin (2 teorie + 90 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM 2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je, aby si účastník osvojil dovednosti a návyky správného nastavení a ovládání strojů při dodržování technických postupů a zásad BOZP. Naučil se zhotovovat výrobky dle výkresové dokumentace a v požadované kvalitě. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Nastavit otáčky a posuvy podle normativu, nastavit výrobu kužele na stroji, nastavit výrobu závitu pomocí tabulek, zhotovit obrobek s vnějšími a vnitřními válcovými plochami s přesností IT 7, včetně kuželu a závitu. |
| Učivo / obsah výuky nastavování otáček a posuvů dle materiálů a nástrojů vrtání, vyhrubování a vystružování otvorů soustružení vnějších a vnitřních válcových ploch soustružení vnějších a vnitřních zápichů, upichování materiálu soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch nastavování a výroba vnějších a vnitřních závitů výroba různých součástek dle výkresových dokumentací |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktické předvedení, praktický nácvik, samostatná výroba součástky dle výkresové dokumentace pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci včetně dodržování BOZP jednotlivých účastníků. Na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně a samostatně určí podle strojnických tabulek řezné podmínky dle operací, správně nastaví otáčky – dodržuje prac. postup a hodnotu otáček. Samostatně zvolí a prakticky nastaví výrobu kužele na stroji dle strojnických tabulek. Správně prakticky nastaví způsob výroby závitu na stroji v souladu se strojnickými tabulkami. Přesně a samostatně vyrobí součástku dle výkresové dokumentace s vnějšími a vnitřními válcovými plochami včetně kuželu a závitu. Dodržuje stanovené výrobní postupy a zásady BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory Řasa, J., Gabriel, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia spol. s r.o., 2000 ISBN: 80-7183-207-3 Vávra, P.,Leinveber, J. Strojnické tabulky pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1986 ISBN: 04-236-86 |

| Název modulu | Ruční ostření nástrojů | Kód | SKM8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodin (0 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SKM2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastník naučí určovat optimální hodnoty geometrie nástrojů v souvislosti s obrobitelností materiálu, volit brousící nástroje a správně je používat. Dodržovat stanovené postupy a parametry pro ostření nástrojů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat základní části nástroje, plochu čela, hřbetu, zvolit geometrii nástroje v závislosti na druhu obráběného materiálu, způsobu práce, požadavků na jakost povrchu, zvolit materiál brousicího kotouče pro RO, SK, vybrousit utvářeč třísky. |
| Učivo / obsah výuky druhy a typy nástrojů, jejich volba podle obrobitelnosti materiálu popis nástroje, základní části, břit druhy brousících kotoučů, značení, použití postup broušení nástroje včetně utvářeče třísky |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení a praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků. Na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně určí základní části nástroje, věcně správně a úplně popíše základní části jednobřitého nástroje. Správný způsob a výsledek určení velikosti základních úhlů břitu nástroje vzhledem ke druhu materiálu, druhu práce a požadavkům na jakost povrchu. Správnost volby odpovídajícího brusného kotouč pro RO, SK. Dodržení postupu broušení, souladu s tech. dokumentací a požadované kvality úhlu břitu nástroje a utvářeče třísky, správné ověření funkčnosti nástroje. |
| Doporučená literatura pro lektory Řasa, J., Gabriel, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia spol. s r.o., 2000 ISBN: 80-7183-207-3 Vávra, P.,Leinveber, J. Strojnické tabulky pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1986 ISBN: 04-236-86 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového

# dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Soustružení kovových materiálů (23-022-H)

pro pracovní činnost: Soustružení kovových materiálů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Soustružení kovových materiálů (23-022-H)

pro pracovní činnost: Soustružení kovových materiálů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Soustružení kovových materiálů (23-022-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů.  Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani -další vzdělávání/rekvalifikace

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Soustružení kovových materiálů

(23-022-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy