Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vylévač keramiky

(28-005-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice: vylévač keramiky.	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly programu dalšího vzdělávání	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	24

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	25

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	26

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	27

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	29

# 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

| Název rekvalifikačního programu Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Vylévač keramiky (28-005-H) Platný od 17. 06. 2010 |
| --- | --- |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Alespoň základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma studia | Prezenční |
| Délka studia | 200 hodin (40 hod. teoretická výuka, 160 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Vylévač keramiky (28-005-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Vylévač keramiky (28-005-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Vylévač keramiky |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky konané dle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Vylévač keramiky (28-005-H) a na řádný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky,

- volit postup práce a technologické podmínky při výrobě keramiky,

- realizovat postup práce při vylévání, čištění a dohotovování keramických výrobků,

- slučovat a začišťovat spáry u výrobků,

- obsluhovat licí stroje a linky, sušit výrobky,

- posuzovat kvalitu keramických polotovarů.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

# Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice: vylévač keramiky.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníky k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Vylévač keramiky (28-005-H). Je koncipován tak, aby jeho účastníci byli vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro vykonávání pracovních činností v keramickém průmyslu.

Rekvalifikační program byl vytvořen v  souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace Vylévač keramiky (28-005-H), které jsou platné od 17. 6. 2010.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené diaprojektorem a osobními PC. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách - dílnách, nebo na pracovištích zaměstnavatelů. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie

- Keramická dílna vybavená pro všechny ověřované postupy

- Osobní ochranné pracovní pomůcky

- Výrobní receptury pro všechny ověřované postupy

- Výkresová dokumentace pro všechny ověřované postupy

- Technologická a technická dokumentace pro všechny ověřované postupy

- Suroviny a pomůcky pro všechny ověřované postupy

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- Vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- Bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání,

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího),

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik pracovních činností a samostatná práce pod vedením odborného lektora.

Při praktickém vyučování bude kladen důraz na dodržování zásad BOZP, hygienických zásad a na dodržování technologických postupů, bude se hodnotit pečlivost, samostatnost, kvalita provedení práce, manuální zručnost a hospodaření s materiálem.

Při vzdělávání dospělých se přihlíží k věku, předchozímu vzdělání a praxi s možností individuálních konzultací, využití vzdělání a praxe účastníků, propojení teoretické a praktické výuky.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Vylévač keramiky (28-005-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Orientace v normách a technických podkladech | VK1 | 10 | 6 | Zápočet |
| Příprava materiálu a pomůcek. | VK2 | 6 | 24 | Zápočet |
| Postup práce při vylévání | VK3 | 6 | 48 | Zápočet |
| Slučování a začišťování spár výrobků | VK4 | 6 | 32 | Zápočet |
| Obsluha licích strojů a linek, sušení výrobků | VK5 | 6 | 32 | Zápočet |
| Posuzování kvality keramických polotovarů | VK6 | 6 | 18 | Zápočet |
|  |  | 40 | 160 | Součty |
|  |  | 200 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

VK1 ( VK2 ( VK3 ( VK4 ( VK5 ( VK6

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly programu dalšího vzdělávání

| Název modulu | Orientace v normách a technických podkladech | Kód | VK1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (10 teorie, 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky. Účastníci se seznámí s postupy práce pro zadaný výrobek a způsoby ověření, zda práce odpovídá výrobní a technické dokumentaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, ověřit, zda zvolený postup práce při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci. |
| Učivo / obsah výuky Postupy práce při výrobě. Výrobní a technická dokumentace. Zásady BOZP na pracovišti. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost zvoleného postupu práce dle výrobní dokumentace. Slovní vyjádření. b) Soulad postupu práce při vytváření určitého výrobku s výrobní a technickou dokumentací a odpovídající normou. Postup práce správně komentuje |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha : Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis, 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. KRIEGER, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Praha: Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Příprava materiálu a pomůcek | Kód | VK2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (6 teorie, 24 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s přípravou materiálu, nástrojů a pomůcek podle výrobního předpisu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarných a technických podkladů. |
| Učivo / obsah výuky Příprava materiálu, nástrojů a pomůcek podle výrobního předpisu. Stanovení postupu práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarných a technických podkladů. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků. |
| Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení | a) Správně připravený materiál, nástroje a pomůcky v souladu s výrobním předpisem. b) Vhodně zvolený postup práce dle výtvarných a technických podkladů, věcně správné zdůvodnění výběru. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. KRIEGER, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Praha: Silis 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Postup práce při vylévání. | Kód | VK3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 54 hod. (6 teorie, 48 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zabývá přípravou forem, provedením lití do forem vhodnou technikou, rozebráním formy a vyjmutím polotovaru dle technologického postupu a úpravou výrobku a jeho usušením. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Složit formu pro lití dle zadání, provést lití do formy vhodnou technikou nebo zařízením ve vztahu k velikosti a tvaru polotovaru, rozebrat formu a vyjmout polotovar z formy, ověřit sílu střepu podle určených parametrů, upravit výrobek podle předepsaného technologického postupu, tj. duté polotovary, vykrojit, ploché zakrojit a začistit na určených místech, prořezat a začistit předznačené otvory, přilepit a zamýt další díly polotovaru, uložit výrobky k sušení a usušit výrobky. |
| Učivo / obsah výuky Příprava forem pro vylévání. Vylévání do forem. Vyjmutí polotovaru z forem. Úprava a začištění polotovarů. Správné uložení pro sušení. Správně zvolený postup sušení. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Složení formy pro lití odpovídá technologickému postupu a požadované přesnosti, dodržení BOZP. b) Vhodný výběr techniky, zařízení a soulad s technologickým postupem lití a BOZP. c) Při rozebírání soulad s technologickým postupem práce, s BOZP, soulad síly střepu s výrobní dokumentací určující parametry d) Úprava výrobku je věcně správná podle předepsaného technologického postupu. Duté výrobky vykrojí, ploché zakrojí a začistí na určených místech podle předepsaného technologického postupu. e) Prakticky předvede prořezání a začištění předznačených otvorů, přilepí a zamyje další díly k polotovaru. Činnost je v souladu s výrobním postupem, je dodrženo BOZP. f) Pracovní postup uložení výrobků k sušení a usušení výrobků odpovídá výrobní dokumentaci. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis, 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. KRIEGER, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Praha: Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Slučování a začišťování spár výrobků | Kód | VK4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hod. (6 teorie, 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu naučit účastníky správné volbě postupu práce při začišťování spár a slučování dalších dílů polotovaru. Účastník se naučí používat nářadí, pomůcky a techniku začišťování výrobků. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit správný postup práce, nástroje a pomůcky při začišťování spár polotovarů, zamýt a začistit spáry u zvoleného polotovaru vhodnou technikou, sloučit další díly k polotovaru, případně zamýt a začistit. |
| Učivo / obsah výuky Volba postupu práce, nástrojů a pomůcek při začišťování spár výrobků Zamytí a začištění spár u zvoleného polotovaru vhodnou technikou Sloučení dalších dílů polotovarů, případně zamytí a začištění |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Věcně správné a úplné slovní vysvětlení volby postupu práce, nástrojů a pomůcek při začišťování spár výrobků, je v souladu s příslušnou výrobní dokumentací. b) Volba vhodné techniky v návaznosti na výrobní dokumentaci, provedení v souladu s technologickým postupem, BOZP a estetickými požadavky. c) Soulad s technologickým postupem, BOZP, s výrobní dokumentací a estetickými požadavky. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis, 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. KRIEGER, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Praha: Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Obsluha licích strojů a linek, sušení výrobků | Kód | VK5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hod. (6 teorie, 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky správnou a bezpečnou obsluhu licích zařízení a sušáren. Účastník se naučí jak vylévat výrobky na licím zařízení, dále se seznámí s jejich sušením, slučováním a začišťováním a kontrolou polotovarů dle technologického předpisu. |
| Absolvent modulu bude schopen: Popsat zásady správné a bezpečné obsluhy strojního zařízení pro lití výrobků, např. tlakového lití, předvést vylévání, případně sušení, slučování, čištění výrobků na vybraném licím zařízení, upravit a zkontrolovat polotovar určitého tvaru a velikosti podle předloženého technologického předpisu. |
| Učivo / obsah výuky Zásady správné a bezpečné obsluhy strojního zařízení pro lití výrobků. Vylévání, sušení, slučování, čištění polotovarů na vybraném licím zařízení. Úprava a kontrola polotovarů určitého tvaru a velikosti podle předloženého technologického předpisu. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Věcná správnost a úplnost popisu. b) Vylévání, případně sušení, slučování, čištění výrobků na vybraném licím zařízení je v souladu s výrobní dokumentací. Při provádění práce volí vhodnou techniku. c) Úprava a kontrola polotovaru určitého tvaru a velikosti odpovídá předloženému technologickému předpisu. Průběh práce srozumitelně a věcně správně komentuje. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis, 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. KRIEGER, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Praha: Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Posuzování kvality keramických polotovarů | Kód | VK6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 24 hod. (6 teorie, 18 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky zjišťovat, klasifikovat a odborně odstraňovat vady polotovarů. Dále se naučí třídit polotovary podle kvality. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Klasifikovat vady polotovarů a odborně je odstranit, třídit výrobky podle kvality. |
| Učivo / obsah výuky Klasifikace vad polotovarů a odborné odstranění. Třídění výrobků podle kvalit. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Klasifikace vad výrobků je v souladu s normou. Odstranění vad výrobků je věcně správně a výsledek splňuje požadavky hotového výrobku. Všechny postupy provádění věcně správně a srozumitelně komentuje. b) Roztřídění výrobků splňuje kvalitativní normy. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. ISBN 80-903-1138-5. HANZLÍČEK, Tomáš, HANZLÍČEK T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANKÝŘ , V. Keramika. 1. vydání. Praha: Silis. 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,  organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Vylévač keramiky (28-005-H)

- pro pracovní činnost: Vylévač keramiky

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				  40 vyučovacích hodin

- - na praxi 				160 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

- ……………………………….                                                     …. hod.

- …………………………………                                                  …. hod.

- …………………………………                                                  …. hod.

- ………………………. .                                                             ….  hod.

- Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Vylévač keramiky (28-005-H)

pro pracovní činnost: Vylévač keramiky

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				  40 vyučovacích hodin

- na praxi 				160 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

- ……………………………….                                                     …. hod.

- …………………………………                                                  …. hod.

- …………………………………                                                  …. hod.

- ………………………. .                                                             …. hod

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vylévač keramiky

(28-005-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy