Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani – další vzdělávání).

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Výrobce lisované keramiky

(28-006-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu 	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Výrobce lisované keramiky (28-006-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 17. 6. 2010 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny n www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 120 hodin (36 hod. teoretická výuka, 84 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Výrobce lisované keramiky (28-006-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Výrobce lisované keramiky (28-006-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Výrobce lisované keramiky |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Výrobce lisované keramiky (28-006-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 17. 06. 2010.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky;

- volit postup práce a technologické podmínky při výrobě keramiky;

- obsluhovat lisy při vytváření keramických výrobků;

- ručně zpracovávat hmotu lisováním;

- posuzovat kvalitu keramických polotovarů.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice

Výrobce lisované keramiky.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníky k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Výrobce lisované keramiky (28-006-H). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro pracovní činnosti při výrobě lisované keramiky.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i další dovednosti a znalosti potřebné při výrobě keramiky: řešení problémů, samostatnost a odpovědnost, důraz na kvalitu práce, kooperace. Důraz bude kladen také na podporu zásad bezpečnosti práce a požární prevence.

## Organizace výuky

- Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 126 hodin, forma výuky je prezenční. Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

- Teoretická část výuky v rozsahu 36 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

- Teoretická výuka se realizuje v běžné učebně vybavené dataprojektorem, osobními PC s přístupem na internet a učebními pomůckami.

- Praktická výuka v rozsahu 84 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách - v dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

- Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům,

- přísun potřebné energie,

- osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní obuv s pevnou podrážkou a pracovní oděv,

- výrobní receptury pro všechny vyučované postupy,

- výkresové dokumentace pro všechny ověřované postupy,

- technologická a technická dokumentace pro všechny ověřované postupy,

- keramická dílna vybavená pro všechny ověřované postupy,

- suroviny a pomůcky pro všechny ověřované postupy,

- odbornou literaturu,

- pro teoretickou výuku odbornou učebnu vybavenou tabulí, projekční a výpočetní technikou.

Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- prezentace,

- vysvětlování,

- instruktáž,

- demonstrace - ukázky, předvedení

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby při vyučovacím procesu byly plně respektovány psychologické potřeby dospělých a jejich životní zkušenosti, schopnost se učit, přizpůsobovat se novým požadavkům, změnám podmínek apod. Z tohoto důvodu budou používány takové vyučovací metody, které budou podporovat poznávací procesy dospělého, zejména vizualizace – názornost. Důraz je kladen na praktické dovednosti, které účastníci získají pod vedením odborného lektora.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Výrobce lisované keramiky 28-006-H |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Orientace v normách a výrobní dokumentaci | VLK1 | 14 | 0 | zápočet |
| Volba postupu práce při výrobě keramiky | VLK2 | 6 | 4 | zápočet |
| Obsluha lisů | VLK3 | 6 | 32 | zápočet |
| Ruční zpracování hmoty lisováním | VLK4 | 6 | 42 | zápočet |
| Posuzování kvality keramických polotovarů | VLK5 | 4 | 8 | zápočet |
|  |  | 36 | 84 | Součty |
|  |  | 120 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

VLK1 ( VLK2 ( VLK3 ( VLK4 ( VLK5

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Orientace v normách a výrobní dokumentaci | Kód | VLK1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (7 teorie + 7 praktická cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v normách, technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky. Seznámí se s postupem práce pro zadaný výrobek určitého tvaru velikosti a ověří, zda postup práce odpovídá výrobní a technické dokumentaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, ověřit, zda zvolený postup práce při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci. |
| Učivo / obsah výuky Výrobní a technická dokumentace a normy Postupy práce při vytváření určitého výrobku Orientace v normách a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky Požadavky na hygienu, BOZP a PO v keramické výrobě Požadavky na ochranu životního prostředí vzhledem k výrobě keramiky |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, vysvětlování, procvičování orientace ve výrobní dokumentaci, simulace problémů |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Zvolený postup práce odpovídá zadání a výrobní a technické dokumentaci. Zvolený postup práce odpovídá výrobní a technické dokumentaci. Samostatnost při práci s dokumentací. |
| Doporučená literatura pro lektory Příklady technické dokumentace ke konkrétním výrobkům. Herainová, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vydání. Praha: Silikátový svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J. Technologie keramiky. 1. vydání. Praha: Vega, s. r. o., 2000. ISBN 80-900860-6-3 Pán, M., Jukl, V. Stroje a zařízení. 1. vydání. Praha: SNTL, 1985. Hanykýř , V. Keramika. 1. vydání. Silis: 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. Krieger, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. Novák, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku. 1. vydání. Praha: SNTL, 1985. |

| Název modulu | Volba postupu práce při výrobě keramiky | Kód | VLK2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (6 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu VLK 1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky připravit pracovní keramickou hmotu pro lisování, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu. Účastníci se naučí stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarných a technických podkladů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit různé keramické materiály, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarných a technických podkladů. |
| Učivo / obsah výuky Keramické materiály Příprava lisovacích keramických hmot podle výrobních předpisů Nástroje a pomůcky pro výrobu lisované keramiky Využití výtvarných a technických podkladů při přípravě výroby |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, vysvětlování, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu a kvalita provedení přípravy pracovní keramické hmoty pro lisování, soulad s výrobním předpisem. Správnost volby a přípravy nástrojů a pomůcek v souladu s výrobním předpisem. Zvolený postup práce splňuje technologické podmínky postupu práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, volba odpovídá předloženým výtvarným a technickým podkladům. Správné zdůvodnění. |
| Doporučená literatura pro lektory Herainová, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vydání. Praha: Silikátový svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J. Technologie keramiky. 1. vydání. Praha: Vega, s. r. o., 2000. ISBN 80-900860-6-3 HANZLÍČEK, T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. Hanykýř , V. Keramika. 1. vydání. Silis: 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. |

| Název modulu | Obsluha lisů | Kód | VLK3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hodin (6 teorie + 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu VLK2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky pracovat s klasickým a izostatickým lisem a pochopit technologickou podstatu lisování. V modulu se naučí obsluhovat různé druhy klasických lisů, strojní zařízení a výrobní linky, kontrolovat chod linky a ukázat kritické body výroby. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat základní druhy klasických lisů a izostatický lis, vysvětlit technologickou podstatu lisování na klasickém a izostatickém lisu, obsluhovat lisy (příp. nastavit) s ohledem na technologie a dodržování bezpečnostních předpisů, popsat činnost obsluhy strojního zařízení, výrobní linky, kontrolovat chod linky, příp. popsat a ukázat kritické body výroby. |
| Učivo / obsah výuky Druhy klasických lisů a izostatický lis Technologie lisování na obou typech lisů Obsluha a nastavení lisů, strojních zařízení a výrobních linek Kontrola chodu linky Zásady a předpisy BOZP při obsluze lisů, strojních zařízení a linek |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, vysvětlování, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost popisu druhů lisů v souladu s technickými parametry lisů. Správné vysvětlení technologické podstaty lisování na daném lisu. Správnost pracovních postupů, manuální zručnost a bezpečnost při obsluze a nastavení lisů. Postup práce a činnost obsluhy strojního zařízení jsou popsány srozumitelně a věcně správně. Kontrola chodu linky je v souladu s normou. Správné označení a objasnění kritických bodů výroby. |
| Doporučená literatura pro lektory Herainová, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vydání. Praha: Silikátový svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. Pán, mir., JUKL, V. Stroje a zařízení pro 2. a 3. ročník středních odborných učilišť keramických, Nakladatelství tech. lit., Praha 1985. 227 s. Novák, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku. 1. vydání. Praha: SNTL, 1985. HANZLÍČEK, T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. HANYKÝŘ, V. a kol. Keramika. Vyd. SiliS pro SŠ Horní Bříza, 2011, ISBN 978-80-8621- 63-4 Krieger, M. BOZP, požární ochrana, životní prostředí. 1. vydání. Silis, 2012. ISBN 978-80-86821-68-9. |

| Název modulu | Ruční zpracování hmoty lisováním | Kód | VLK4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 48 hodin (6 teorie + 42 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu VLK3 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky správně volit pracovní postup odpovídající výrobní a technologické dokumentaci při ručním zpracování hmoty lisováním a zpracovat konkrétní keramický výrobek ručním lisováním. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Ověřit, zda zvolený pracovní postup odpovídá výrobní a technologické dokumentaci, provést zpracování konkrétního keramického výrobku ručním lisováním. Odejmout výrobek z lisu a začistit jej. |
| Učivo / obsah výuky Výrobní a technologická dokumentace při ručním lisování Zpracování konkrétního keramického výrobku ručním lisováním Odejmutí výrobku z lisu Začištění výrobku |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Pracovní postup souhlasí s výrobní a technologickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Samostatnost a správnost práce s dokumentací. Správné zdůvodnění. Dodržení pracovního postupu, zručnost a bezpečnost při práci na lisu. Hotový výrobek má požadovaný vzhled a vlastnosti dle výrobní a technologické dokumentace. Správnost postupu při odejmutí výrobku z lisu, kvalita začištění, soulad s technologickými normami. |
| Doporučená literatura pro lektory Herainová, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vydání. Praha: Silikátový svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J. Technologie keramiky. 1. vydání. Praha: Vega, s. r. o., 2000. ISBN 80-900860-6-3 Hanykýř, V. Keramika. 1. vydání. Silis: 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. HANZLÍČEK, T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. |

| Název modulu | Posuzování kvality keramických polotovarů | Kód | VLK5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hodin (4 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu VLK4 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Hlavním cílem modulu je naučit účastníky třídit výrobky podle kvality. Účastníci se naučí rozpoznávat a klasifikovat vady výrobků a odborně odstranit vadu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Třídit výrobky podle kvality, klasifikovat vady výrobků a případně odborně odstranit vadu |
| Učivo / obsah výuky Požadavky na kvalitu výrobků Třídění výrobků podle kvality Vady výrobků Odstranění vad výrobků |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Roztřídění výrobků splňuje kvalitativní normy. Klasifikace vad výrobků je v souladu s normou. Odstranění vad výrobků je věcně správné a výsledek splňuje požadavky hotového výrobku. Správné vysvětlení a zdůvodnění postupů. |
| Doporučená literatura pro lektory Herainová, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vydání. Praha: Silikátový svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. Hanykýř , V. Keramika. 1. vydání. Silis: 2011. ISBN 978-80-86821-63-4. HANZLÍČEK, T. Keramik: výroba keramiky a porcelánu. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2001, 103 s. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. ISBN 80-863-2005-7. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,

- Organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Výrobce lisované keramiky (28-006-H)

- pro pracovní činnost: Výroba lisované keramiky

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				36 vyučovacích hodin

- - na praxi 				84 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Orientace v normách a výrobní dokumentaci | 14 hod. |
| --- | --- |
| Volba postupu práce při výrobě keramiky | 10 hod. |
| Obsluha lisů | 38 hod. |
| Ruční zpracování hmoty lisováním | 48 hod. |
| Posuzování kvality keramických polotovarů | 12 hod. |

Výroba lisované keramiky Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Výrobce lisované keramiky (28-006-H)

- pro pracovní činnost: Výroba lisované keramiky

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				36 vyučovacích hodin

- na praxi 				84 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly): Orientace v normách a výrobní dokumentaci 14 hod. Volba postupu práce při výrobě keramiky 10 hod. Obsluha lisů 38 hod. Ruční zpracování hmoty lisováním 48 hod. Posuzování kvality keramických polotovarů 12 hod.

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Výrobce lisované keramiky (28-006-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden za vzorů. Vzory pro profesní kvalifikace jsou ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ Í PROGRAM

Výrobce lisované keramiky

(28-006-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy