Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Točíř keramiky

(28-007-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	20

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	21

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	22

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	23

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	25

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Točíř keramiky (28-007-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný: od 17. 6. 2010 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační í program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 200 hodin (14 hod. teoretická výuka, 186 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Točíř keramiky (28-007-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Točíř keramiky (28-007-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace Točíř keramiky (28-007-H) |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Točíř keramiky |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Točíř keramiky (28-007-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 17. 6. 2010.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky;

- volit postup práce a technologické podmínky při výrobě keramiky;

- vytvářet keramické výrobky točením;

- opracovat výrobky v kožovitém i v suchém stavu a manipulovat s výrobky;

- provádět ruční i strojní slučování zasyrova s následnou retuší a čištěním;

- obsluhovat zařízení při sušení keramických výrobků, ložení výrobků do pecí;

- posuzovat kvalitu keramických polotovarů.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při povolání keramik na typové pozici:

- točíř keramiky – kvalifikovaný pracovník, který zhotovuje výrobky z keramiky točením.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Točíř keramiky (28-007-H). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými v oblasti tvorby a zpracování keramiky.

## Organizace výuky

- Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 200 hodin, forma výuky je prezenční. Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

- Teoretická část výuky v rozsahu 14 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

- Praktická výuka v rozsahu 186 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut,

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

- Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Teoretická výuka bude probíhat v odborných učebnách vybavených tabulí, projekční a výpočetní technikou.

Zabezpečení praktické výuky:

- Prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie.

- Osobní ochranné pomůcky

- Výrobní receptury pro všechny ověřované postupy

- Výkresová dokumentace pro všechny ověřované postupy

- Technologická a technická dokumentace pro všechny ověřované postupy

- Keramická dílna vybavená pro všechny ověřované postupy

- Suroviny a pomůcky pro všechny ověřované postupy

Prostor zatáčecí dílny

Součástí provozu je zatáčecí kruh, odvalovací plocha na prázdné formy a pojízdný odvalovací regál, určený k odvozu zatočených forem do sušárny, dále prostor určený k uskladnění točírenské hmoty.

Točírenská hmota je připravena pro daný typ výrobku – pro ploché výrobky hutnější, pro duté řidší konzistence.

Zatáčecí kruh – skládá se z kostry, osy, poháněcí jednotky s brzdícím mechanismem. V horní části je rameno s držákem na upnutí šablony, sádrová hlava pro umístění zatáčecí formy a odkládací plocha.

Točírenský provoz smluvního partnera:

Provoz je vybaven poloautomaty, určeným k výrobě dutého i plochého zboží. Stroje na vytváření mohou být jednovřetenové nebo vícevřetenové, jehož součástí je i rozřezávač hmoty (tzv. harfa). Předplátkovací zařízení a mechanický kruh určený k začistění výrobků po vysušení.

Provoz je vybaven souvislou automatickou linkou, jehož součástí je sušárna a mechanické začisťování výrobků.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení –potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik pracovních činností a samostatná práce pod vedením odborného lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Točíř keramiky (28-007-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Orientace v normách a postup práce | NPP | 6 | 4 | Zápočet |
| Točení | TOČ | 0 | 50 | Zápočet |
| Opracování polotovaru | OPO | 4 | 91 | Zápočet |
| Sušení, výpal, kvalita | SVK | 4 | 41 | Zápočet |
|  |  | 14 | 186 | Součty |
|  |  | 200 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

NPP ( TOČ ( OPO ( SVK

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Orientace v normách a postup práce | Kód | NPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (6 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s postupem práce pro zadaný výrobek v souladu s výrobní a technickou dokumentací a výtvarných podkladů, naučí se připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu za dodržování BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, ověřit, zda zvolený postup práce při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci, připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarných a technických podkladů, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v točírenské dílně, zdůvodnit důležitost používání ochranných pomůcek při práci. |
| Učivo / obsah výuky Způsoby vytváření na mechanickém kruhu; rozdělení výrobků na ploché a duté zboží (zatáčení – odvalování) Příprava a ošetření sádrové formy Příprava dřevěné nebo kovové šablony, její upevnění do držáku na pohyblivém rameni mechanického kruhu Vložení předpřipraveného plátu točírenské hmoty do formy Nářadí a pomůcky potřebné k práci Základní postupy výroby – od přípravy plátů až po vlastní zatočení Používání ochranných pomůcek pro splnění zásad BOZP |
| Postupy výuky Při výuce bude používáno klasických výukových metod slovních (výklad, vysvětlování, rozhovor), názorně demonstračních (práce s obrazem, instruktáž). Výuka bude vždy spojena s projekcí učiva, příkladů a prezentací na data-projektoru, bude doplněna o krátké prvky aktivizující výuky (diskuse, řešení problému). V praktické výuce budou využity instruktáž, popis, vysvětlování, rozhovor, praktický nácvik, samostatné zhotovení výrobku podle výrobní dokumentace s příslušnými pomůckami pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Přesnost popisu pořadí úkonů a operací v souladu s výrobním procesem daného druhu výrobku. Zdůvodnění zvoleného postupu je věcně správně. Správné použití odborné terminologie. Správnost postupu práce při výrobě polotovaru v souladu s výrobní a technickou dokumentací. Správnost volby nářadí a pomůcek, soulad materiálu s technologickým postupem. Připravený materiál odpovídá a vyhovuje předepsanému výrobnímu postupu. Výsledek je v souladu s výtvarným i technickým podkladem. Zdůvodnění zvoleného postupu je věcně správně. Správné použití odborné terminologie. Zdůvodnění dodržování zásad BOZP a používání ochranných pomůcek je věcně správné. |
| Doporučená literatura pro lektory RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 198 s. ISBN 8071694193. ŽÍLA, Karel. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 132 s. ISBN 8024709201. CHLÁDEK, J., NOVÁ, I. Karlovarský porcelán, SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. BLÁHA, M., NOVÁ, I. Technologie Keramiky, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. MERAINOVÁ, M. Sušení a výpal II, přepracované vydání Praha: Silikátový svaz, 2008. POSPÍŠIL, Z., RATH, J. a kol. Jemná keramika - metodika měření a zkoušek, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1988. NOVÁK, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. |

| Název modulu | Točení | Kód | TOČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 50 hodin (0 teorie + 50 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí připravit pracoviště, materiál a pomůcky pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, vytočit výrobek na mechanickém kruhu nebo na poloautomatu, automatu, obsluhovat výrobní linky, ověřovat požadované parametry u vytočeného výrobku, provádět čištění a sušení výrobku, posuzovat vady u výrobků. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit pracoviště, materiál a pomůcky pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, vytočit výrobek na mechanickém kruhu nebo na poloautomatu, automatu, obsluhovat výrobní linku, ověřit požadované parametry u vytočeného výrobku, provést čištění a sušení výrobku, posoudit vady u výrobků. |
| Učivo / obsah výuky Příprava zatáčecí hmoty Kompletace dané šablony s formou (správná síla střepu) a použití vhodných rozřezávacích nožů Princip zatáčení a vytvoření střepu pomocí tlaku šablony Princip fungování odvalovací hlavy u poloautomatu a pochopí jednotlivé kroky při výrobě na sebe navazující – rozřezávač hmoty (harfa) – příprava plátku – vytváření odvalovací šablonou, sušení, začištění Kontrola průběhu práce na automatické lince – vytváření plochých i dutých výrobků, překládání forem s výtočky do sušárny – mechanické začišťování výrobků Kvalita a vhodnost vyrobeného polotovaru pro další postup práce |
| Postupy výuky Instruktáž, demonstrace, vysvětlování, praktický nácvik, samostatné zhotovení výrobku podle výrobní dokumentace s příslušnými pomůckami pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Kontrola způsobilosti strojního zařízení, čistota a suchost forem, správnost zvolené šablony, správný typ výrobní hmoty. Soulad úkonů s BOZP. Plynulost výkonů v návaznosti na jednotlivé pracovní operace, přiměřená reakce na standardní a výjimečné situace v průběhu zatáčení, dodržení předpisů BOZP. Dodržení výrobně technických předpisů pro provoz poloautomatu a automatu. Ověření parametrů výrobku s normou (výrobní dokumentací) a správné použití měřících pomůcek, popis vad, správný způsob kontroly, úplnost odpovědi. |
| Doporučená literatura pro lektory RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 198 s. ISBN 8071694193. ŽÍLA, Karel. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 132 s. ISBN 8024709201. CHLÁDEK, J., NOVÁ, I. Karlovarský porcelán, SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. BLÁHA, M., NOVÁ, I. Technologie Keramiky, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. MERAINOVÁ, M. Sušení a výpal II, přepracované vydání Praha: Silikátový svaz, 2008. POSPÍŠIL, Z., RATH, J. a kol. Jemná keramika - metodika měření a zkoušek, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1988. NOVÁK, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. |

| Název modulu | Opracování polotovaru | Kód | OPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 95 hodin (4 teorie+ 91 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zaměřuje na nácvik postupů a dovedností od vyjmutí výrobků z forem, jejich opracování, sušení až po jejich kompletaci, retušování a čištění a posouzení kvality. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: vyjmout výrobky z forem, dokončit, začistit a retušovat, dokončit dutý nebo plochý polotovar, předvést techniku začišťování, opracovat výrobek v kožovitém stavu, např. u šálku nalepit ouško, zamýt a začistit, sloučit jednotlivé díly výrobků, odzkoušet dosedací plochy jednotlivých dílů, ošetřit místa určená k lepení, ložit výrobky do sušárny, kontrolovat správné nastavení sušárny, vybrat a zhotovit vhodný díl k připravenému polotovaru, zhotovený díl upravit a za použití vhodného spojovacího materiálu sloučit s připraveným polotovarem, ručně očistit výrobek nebo použít čistící kroužek, zvolit vhodné pomůcky a nástroje, porovnat techniku slučování, retušování a čištění u výrobků vytvářených litím a točením. |
| Učivo / obsah výuky Rozpoznání střepu polotovaru v kožovitém stavu a naučí se jej šetrně vyjmout z formy, umístit jej na obtáčecí kotouč (tarnizol) Zaoblení a očištění okraje pomocí ocelového pérka Příprava slučovaných dílů k slepení a vyrobit lepidlo z jemné práškové hmoty (zatáčení – suchá hmota) vody s přípravkem dextrinu Ložení do sušárny, kontrola nastavení sušárny Lepení jednotlivých segmentů (ouška) Začistění místa slepu vlhkým štětcem a umístnění výrobku na půlkulatou sádrovou podložku na doschnutí Kompletace jednotlivých výrobků, vytvářených rozdílnými postupy (zatáčení, lití) Popsání vhodnosti či nevhodnosti způsobu výroby pro jednotlivé typy výrobků (např. zatočený šálek – litý šálek) |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, nácvik, samostatné zhotovení výrobku pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dodržení návaznosti pracovních operací, vhodnost a správnost zvolených pomůcek a postupu pro dokončení. Věcně správné zdůvodnění výběru a použití pomůcek. Prokázání zručnosti při jejich používání. Dodržení návaznosti pracovních operací, vhodnost a správnost zvolených pomůcek a postupu pro dokončení. Věcně správné zdůvodnění výběru a použití pomůcek. Předvedení správného postupu nalepení ucha. Soulad výsledku výrobku s technologickou normou. Úplný a bezchybný popis pracovní operace. Soulad s technologickým postupem sušení. Správnost výběru dílu určených k sloučení. Vhodnost a správnost zvolených spojovacích materiálů. Dodržení návaznosti pracovních operací a souladu s technologickými předpisy. Dodržení návaznosti pracovních operací, vhodné zvolení pomůcek. Věcně správné zdůvodnění výběru a použití pomůcek. Porovnání (vysvětlení jednotlivých technik a postupů) je věcně správné. Vhodné používání odborné terminologie. |
| Doporučená literatura pro lektory RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 198 s. ISBN 8071694193. ŽÍLA, Karel. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 132 s. ISBN 8024709201. CHLÁDEK, J., NOVÁ, I. Karlovarský porcelán, SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. BLÁHA, M., NOVÁ, I. Technologie Keramiky, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. MERAINOVÁ, M. Sušení a výpal II, přepracované vydání Praha: Silikátový svaz, 2008. POSPÍŠIL, Z., RATH, J. a kol. Jemná keramika - metodika měření a zkoušek, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1988. NOVÁK, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. |

| Název modulu | Sušení, výpal, kvalita | Kód | SVK |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 45 hodin (4 teorie + 41 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí sušit výrobky, kontrolovat vady, ložit výrobky do pece nebo do pecních vozů, volit vhodné pálící pomůcky, kontrolovat režim sušení a výpalu u konkrétních výrobků, vyložit výrobky po výpalu, kontrolovat jakost a třídění výrobků, klasifikovat vady výrobků a jejich odborné odstranění, třídit výrobky podle kvality. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést sušení výrobku, kontrolu vad, provést ložení výrobků do pece nebo do pecních vozů, zvolit vhodné pálící pomůcky, kontrolovat režim sušení a výpalu u konkrétních výrobků, vyložit výrobky po výpalu, provést kontrolu jakosti a provést třídění výrobků, klasifikovat vady výrobků a případně je odborně odstranit, třídit výrobky podle kvality. |
| Učivo / obsah výuky Jednotlivé typy sušáren; podstata sušení (dehydratace) Způsob ložení, zachování přístupu sušícího média ke každému výrobku, příčiny zmetkovitosti zboží (trhlinkování, praskání, kroucení), správné používání pomocně technického materiálu (rozdíl – periodická sušárna, kontinuální sušárna) Proces sušení po teoretické stránce, rychlost sušení a její závislosti na vlastnostech hmoty, velikosti tvaru a použitého způsobu sušení (suchý, vlhký) Použití pálícího režimu přežahu tj. prvním výpalem tvarovaných polotovarů Aplikace vhodného pomocného technického materiálu (pláty, stojky) a jeho použití pro ložení výrobků do pece Dodržování teplotní křivky, která nepřesáhne teplotu 1000°C Systém vykládání zboží z pece, která bude vychlazena pod 300°C Rozpoznávání výrobků poškozených od nepoškozených a tím určit vhodnost pro další postup zpracování Aplikace pomocných práškových materiálů (suchá točírenská hmota), glazury atd. na výrobky s opravitelnou vadou a její odborné zapravení. |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, praktický nácvik, samostatné zhotovení výrobku podle technického výkresu pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správná identifikace vadného výrobku. Volba pálících pomůcek odpovídá typu výrobku. Rovnoměrné ložení výrobků k výpalu. Soulad výkonu s BOZP. Dodržení režimu (teplota – čas) v souladu s výrobní dokumentací. Šetrný způsob vykládky výrobků, splnění senzorických kvalit výrobků a správné roztřídění do jakostních skupin. Věcně správné vysvětlení postupu pracovních operací. Soulad výkonu s BOZP. Úplnost identifikace vad a poškození, přesný popis příčiny vzniku vad. Věcně správné zdůvodnění návrhu na možné odstranění vad. Správnost kontroly a třídění výrobků podle kvality. |
| Doporučená literatura pro lektory RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 198 s. ISBN 8071694193. ŽÍLA, Karel. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 132 s. ISBN 8024709201. CHLÁDEK, J., NOVÁ, I. Karlovarský porcelán, SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. BLÁHA, M., NOVÁ, I. Technologie Keramiky, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. MERAINOVÁ, M. Sušení a výpal II, přepracované vydání Praha: Silikátový svaz, 2008. POSPÍŠIL, Z., RATH, J. a kol. Jemná keramika - metodika měření a zkoušek, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1988. NOVÁK, J. Stroje a zařízení pro stavební keramiku, SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- Potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,

- Organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Točíř keramiky (28-007-H)

- pro pracovní činnost: Točíř keramiky

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				14 vyučovacích hodin

- - na praxi 				186 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Orientace v normách a postup práce | 10 hod. |
| --- | --- |
| Točení | 50 hod. |
| Opracování polotovaru | 95 hod. |
| Sušená, výpal, kvalita | 45 hod. |

Výroba lisované keramiky Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Točíř keramiky (28-007-H)

- pro pracovní činnost: Točíř keramiky

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 14 vyučovacích hodin

- na praxi 				186 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly): Orientace v normách a postup práce 10 hod. Točení 50 hod. Opracování polotovaru 95 hod. Sušení, výpal, kvalita 45 hod.

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Vzory pro profesní kvalifikace jsou ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Točíř keramiky

(28-007-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy