Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Sklář pro duté sklo

(28-010-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	26

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	27

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	28

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	29

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	31

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Sklář pro duté sklo (28-010-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 2. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 400 hodin (50 hod. teoretická výuka, 350 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Sklář pro duté sklo (28-010-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Sklář pro duté sklo (28-010-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Sklář pro duté sklo |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Sklář pro duté sklo (28-010-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 2. 2012.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla,

- volit postup práce a technologické podmínky při výrobě dutého skla,

- posuzovat kvalitu surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla,

- foukat výrobky ze skloviny z volné ruky,

- foukat výrobky ze skloviny do forem,

- roztáčet, lepit výrobky a protahovat tvar ze skloviny,

- ošetřovat, udržovat a obsluhovat zařízení a pomůcky pro výrobu dutého skla.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu bude připraven na práci v provozu sklářské hutě na pozici sklář - foukač dutého skla. Bude dále schopen vykonávat veškeré pomocné práce v sklářské dílně.

Může se uplatnit jak v malých sklářských atelierech a dílnách, tak i ve větších hutních provozech pánvových či vanových pecí.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program umožňuje účastníkům získat komplex manuálních a řemeslných dovedností pro přípravu na hutní tvarování a samotné zpracování skla.

Cílem programu je aplikace teoretických znalostí do praxe při konkrétních postupech přípravy i samotného hutního tvarování, dodržování technologických postupů, nácvik dovedností při vykonávání samostatné i kolektivní práce.

Výchovně vzdělávací cíle programu spočívají v získání dovedností, zručnosti a návyků uchazeče ovládat samostatně realizaci pracovních postupů ručního zpracování skla.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program se uskutečňuje jako kurz prezenční formou.

Teoretická výuka se uskutečňuje v odborné učebně vybavené dataprojektorem, PC s připojením na internet a učebními pomůckami v souladu s hodnoticím standardem. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka se uskutečňuje v reálném sklářském hutním provozu. Délka vyučovací hodiny je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické výuky budou účastníci poučeni o BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro zajištění výuky je třeba mít k dispozici minimálně následující vybavení:

- prostorná vybavená dílna s možností větrání a dobrého osvětlení

- tavící sklářská pec

- chladící pec

- potřebné dílenské vybavení k výrobě dutého skla (tzv. korýtka s ložiskovými parůžky, plíšek na válení se stojanem, stojan pod formu, stojan pod píšťaly, stojan + hadice s kompresorovým vzduchem, urážecí korýtko, stojan s popelem na odražení výr., vidličky na odnášení výr., sklářské píšťaly, přílepníky atd.)

- sklářské formy (dřevěné, železné, elektrouhlíkové)

- drobné sklářské nářadí (nůžky, kleště, pinzety, svaláky, urážecí želízko, šajpálka atd.)

- opukávací stroj

- technické výkresy a vzorky výrobků

- učebnice odborných předmětů

- osobní ochranné pomůcky a oděv odpovídající směrnici BOZP

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- instruktáž,

- demonstrace,

- praktický nácvik;

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Sklář pro duté sklo (28-010-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Technologie výroby skla | TVS | 15 | 1 | zápočet |
| Technické a výtvarné podklady pro skleněný výrobek | TVP | 5 | 5 | zápočet |
| BOZP, PO a příprava pracoviště skláře | BPP | 5 | 14 | zápočet |
| Kontrola kvality skleněného výrobku | KKV | 5 | 10 | zápočet |
| Foukání výrobku ze skloviny z volné ruky | FVR | 5 | 150 | zápočet |
| Foukání výrobku ze skloviny do forem | FVF | 5 | 150 | zápočet |
| Dokončovací a prvorafinační práce na skleněném výrobku | DPP | 10 | 20 | zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 50 | 350 |  |
| Počet hodin celkem |  | 400 |  |

Optimální trajektorie:

TVS/TVP/ BPP/ KKV → FVR→FVF→DPP

# Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Technologie výroby skla | Kód | TVS |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hodin (15 teorie + 1 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Získat znalosti o technologii a způsobech výroby základních druhů skel, naučit účastníky pracovat s výkresy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla, rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování. |
| Učivo / obsah výuky sklo a jeho vlastnosti rozdělení druhů skel podle složení a použití sklářská vsázka a technologie tavení skloviny rozdělení a popis sklářských pecí výroba a ošetřování sklářských forem způsoby tvarování skloviny práce s výkresem (střihem) |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s informacemi (s odbornou literaturou, výkresy). |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Úplné rozdělení na jednotlivé technologie a jejich správná definice. Dodržení správné terminologie. Správné rozhodnutí o technologickém postupu práce v souladu s daným výkresem. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Technické a výtvarné podklady pro skleněný výrobek | Kód | TVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (5 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky komplexně pracovat s výkresem, umět popsat a rozdělit dílčí pracovní postupy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu, rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace, posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda u referenčního vzorku kvalita odpovídá dané technologii zušlechťování, určit vady u výrobku a znát technologii odstraňování vad na brusírně, zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem. |
| Učivo / obsah výuky komplexní práce s výkresem a vzorkem prvotní rafinace sklářem na huti teorie technologie odstraňování vad výrobku na brusírně teorie brusičská práce v prvotní rafinaci rozdělení a popis zušlechťovacích technologií |
| Postupy výuky Výklad s využitím názorných pomůcek, práce s dokumenty, instruktáž, praktický nácvik jednotlivých operací (souběžně s modulem BPP). |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správná definice hodnot ve výkresu. Kompletní a správná definice prvotní rafinace, správné rozlišení konkrétní operace dle předloženého výkresu. Správnost zhodnocení kvality vzorku výrobku dle předloženého výkresu zušlechťovacího provozu. Správné a komplexní vyhodnocení parametrů referenčního vzorku. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | BOZP, PO a příprava pracoviště skláře | Kód | BPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hodin (5 teorie + 14 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Získat teoretické znalosti i praktické dovednosti k přípravě pracoviště skláře v souladu s BOZP a PO v hutním provozu organizace. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu nebo na foukačské dílně, uvést zásady manipulace s plynovými spotřebiči (roztáčecí pece, pomocné ruční hořáky, kyslíkové hořáky), popsat vybavení skláře pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí, zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého skla a popsat jejich údržbu a ošetření, připravit materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost, vyklepat, vydrátovat a omýt píšťaly, v pracovním otvoru nahřát konce píšťal a připravit je k nabírání, připravit podávací želízko a nálepník, z kroužku nabrat homogenní sklovinu bez šlír. |
| Učivo / obsah výuky BOZP a PO ve sklářském provozu pracovně právní problematika BOZP BOZP při práci, hygiena práce hygiena pracovního nářadí řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti předpisy požární ochrany na pracovišti Příprava pracoviště a organizace práce organizace práce a kooperace při práci příprava pracoviště, nářadí a pomůcek příprava pece a pracovního otvoru prvotní nabrání skloviny a její příprava tzv. stažením |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik. Modul má úzkou vazbu na moduly FVR a FVF. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dodržování BOZP dle platných směrnic (Sleduje se a hodnotí ve všech modulech). Správné zdůvodnění dodržování zásad BOZP a používání ochranných pomůcek. Správné rozhodnutí o volbě nástrojů a pomůcek dle zadané dokumentace. Správnost popisu jejich údržby a ošetření. Správnost provedení přípravy materiálů, nástrojů atd. v souladu s výrobním předpisem. Správnost kontroly funkčnosti připravených materiálů, nástrojů atd. Správný postup přípravy píšťal a dalších nástrojů a pece k práci. Správnost náběru homogenní skloviny; dodržení BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Kontrola kvality skleněného výrobku | Kód | KKV |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (5 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí znalosti o příčinách vzniku vad ve sklovině a ve výrobku a způsoby jejich odstranění. Budou znát možnosti zkoušek teplotní roztažnosti. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, popsat význam teplotní délkové roztažnosti při výrobě vrstvených skel, uvést možnosti prověření vhodnosti sklovin pro výrobu vrstvených skel. |
| Učivo / obsah výuky rozdělení vad ve sklovině a jejich příčiny rozdělení vad ve výrobku způsobených prací skláře a jejich příčiny způsoby odstranění vad ve sklovině a výrobku technologické postupy kontroly kvality polotovaru na huti a v brusírně význam teplotní délkové roztažnosti a její vliv na práci skláře a výslednou kvalitu výrobku způsoby určení teplotní délkové roztažnosti skloviny |
| Postupy výuky Výklad s využitím názorných pomůcek, instruktáž, praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost zhodnocení požadované kvality výrobku a identifikace vad. Vhodnost navrženého způsobu odstranění zjištěné vady. Správnost vysvětlení definice teplotní roztažnosti, správné a úplné vysvětlení její aplikace v praxi na vrstvených sklech. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Foukání výrobku ze skloviny z volné ruky | Kód | FVR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 155 hodin (5 teorie + 150 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí základní pracovní úkony při práci s píšťalou, při nabírání skloviny a jejím prvotním zpracování. Naučí se sklovinu tvarovat dřevěným a železným nářadím a následně ji rozfukovat. Pozornost bude věnována také dodržování BOZP a PO. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování, zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého skla a popsat jejich údržbu a ošetření, připravit materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost, vyklepat, vydrátovat a omýt píšťaly, v pracovním otvoru nahřát konce píšťal a připravit je k nabírání, připravit podávací želízko a nálepník, z kroužku nabrat homogenní sklovinu bez šlír, předvést základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece, pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny, vyfouknout baňky, předvést vytvoření krčku, přepíchnutí baňky novou sklovinou, urovnání nové skloviny svalákem, přifouknutí a následné sválení pro rozdělení skloviny na potřebnou tloušťku, zhodnotit teplotu nabírané skloviny a případné vady vyfouknutého výrobku (puchýře, led, šel), předvést základní tvarování konkrétního výrobku při zpracování skloviny, tj. práci se svalákem, točení píšťalou a předtvarování pomocí svaláku, rozfukování skloviny a přifukování s příslušnými nástroji a pomůckami podle výrobní dokumentace, předvést vyfukování jednoduchého menšího výrobku, tj. sválení do požadovaného tvaru, rozdělení síly skloviny podle střihu, zkontrolovat výrobek, provést chlazení a odražení od píšťaly s příslušnými nástroji a pomůckami, pracovat se střihem, vyrobit foukaný výrobek podle předloženého výkresu s příslušnými nástroji a pomůckami. |
| Učivo / obsah výuky technologické postupy tvarování skla příprava pracoviště, materiálu, nástrojů, nářadí a pomůcek nabírání skloviny a práce s píšťalou foukání baňky válené na plíšku tvarování skloviny dřevěným a železným nářadím rozfukování skloviny z volné ruky další možnosti tvarování již rozfouknuté skloviny konečné dochlazení, srovnání a odražení výrobku. |
| Postupy výuky Pozorování činností ve sklářské dílně, výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. Modul je třeba propojit ve výsledcích a) – d) s modulem BPP. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorován, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné rozhodnutí o technologickém postupu práce v souladu s technickou a technologickou dokumentací. Správné rozhodnutí o volbě nástrojů a pomůcek dle zadané dokumentace. Správnost popisu jejich údržby a ošetření. Správnost provedení přípravy materiálů, nástrojů atd. v souladu s výrobním předpisem. Správnost kontroly funkčnosti připravených materiálů, nástrojů atd. Správná příprava píšťal a dalších nástrojů a pece k práci. Správnost náběru homogenní skloviny; dodržení BOZP. Správnost provedení jednotlivých pracovních úkonů, dodržení stanovených pracovních postupů a zásad BOZP. Použití správných postupů práce se sklovinou, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Použití správných postupů práce při tvarování konkrétního výrobku, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Použití správných postupů práce při vyfukování konkrétního výrobku, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Soulad hotového výrobku s požadovanými parametry kvality a výkresem. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Foukání výrobku ze skloviny do forem | Kód | FVF |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 155 hodin (5 teorie + 150 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulů TVS, TVP, BPP, KKV, FVR. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si prohloubí dovednosti foukání skla z ruky získané v modulu FVR a naučí se vyfouknout sklovinu do formy podle druhu výrobku. Budou schopni vyrobit samostatně foukaný výrobek podle předloženého výkresu v sérii minimálně 5 – 10 kusů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování, zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého skla a popsat jejich údržbu a ošetření, připravit materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost, vyklepat, vydrátovat a omýt píšťaly, v pracovním otvoru nahřát konce píšťal a připravit je k nabírání, připravit podávací želízko a nálepník, z kroužku nabrat homogenní sklovinu bez šlír, předvést základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece, pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny, vyfouknout baňky, předvést vytvoření krčku, přepíchnutí baňky novou sklovinou, urovnání nové skloviny svalákem, přifouknutí a následné sválení pro rozdělení skloviny na potřebnou tloušťku, zhodnotit teplotu nabírané skloviny a případné vady vyfouknutého výrobku (puchýře, led, šel), předvést základní tvarování konkrétního výrobku při zpracování skloviny, tj. práci se svalákem, točení píšťalou a předtvarování pomocí svaláku, rozfukování skloviny a přifukování s příslušnými nástroji a pomůckami podle výrobní dokumentace, předvést vkládání skloviny do formy u konkrétního výrobku, tj. otáčení sklovinou na jednu i obě strany, provést dofukování při otáčení a přefouknutí hlavice, vyjmout, zarovnat dýnko a vyrovnat výrobek s příslušnými nástroji a pomůckami podle výrobní dokumentace, vyrobit foukaný výrobek podle předloženého výkresu s příslušnými nástroji a pomůckami (série 5- 10 kusů). |
| Učivo / obsah výuky druhy forem a jejich příprava čtení výkresu a rozhodnutí o technologickém postupu příprava pracoviště a výběr nářadí baňka na plíšku a do svaláku vady v baňce tvarování skloviny dřevěným a železným nářadím přetvarování skloviny podle formy správný postoj při foukání do formy vkládání skloviny do formy otáčení ve formě na jednu i na obě strany vyjmutí výrobku z formy zarovnání dýnka, zachlazení a odražení výrobku zhotovení série foukaného výrobku |
| Postupy výuky Pozorování činností ve sklářské dílně, výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. Modul je třeba propojit ve výsledcích a) – d) s modulem BPP. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné rozhodnutí o technologickém postupu práce v souladu s technickou a technologickou dokumentací. Správné rozhodnutí o volbě nástrojů a pomůcek dle zadané dokumentace. Správnost popisu jejich údržby a ošetření. Praktické předvedení výběru nástrojů a pomůcek k práci dle zadané dokumentace a jejich kontrola. Správnost provedení přípravy materiálů, nástrojů atd. Správná příprava nástrojů a pece k práci. Správná příprava píšťal a dalších nástrojů a pece k práci. Správnost náběru homogenní skloviny; dodržení BOZP. Správnost provedení jednotlivých pracovních úkonů, dodržení stanovených pracovních postupů a zásad BOZP. Použití správných postupů práce se sklovinou, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Použití správných postupů práce při tvarování konkrétního výrobku, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Použití správných postupů práce při vyfukování konkrétního výrobku, samostatnost a zručnost při práci a kvalita výsledků. Soulad hotového výrobku (zadané série výrobku) s požadovanými parametry kvality a výkresem. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Dokončovací a prvorafinační práce na skleněném výrobku | Kód | DPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (10 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulů TVS, TVP, BPP, KKV, FVR, FVF. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí základy prvorafinačních postupů a naučí se provádět dokončovací práce na výrobku před vychlazením. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Předvést na polotovaru skleněného výrobku dokončovací práce na tvarovaném výrobku nebo prvorafinační operace (zapalování, roztáčení, pukání), popsat operace prováděné po vychlazení výrobku (zapalování, opukávání, obrušování). |
| Učivo / obsah výuky konečná úprava výrobku zarovnáním, zachlazením a odražením základní opracování dutého skla odtavování okrajů zapalování okrajů opukávání hlavic přibrušování okrajů a dýnek kontrola kvality |
| Postupy výuky Pozorování činností ve sklářské dílně, výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Použití správného postupu pro dokončovací práce na tvarovaném výrobku nebo pro prvorafinační operace. Soulad s výkresem a technickou dokumentací, kvalita výrobku a pracovní zručnost. Dodržování BOZP. Správný popis všech operací po vychlazení výrobku. |
| Doporučená literatura pro lektory POSPÍCHAL, V. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání. Praha: SNTL, 1966. 04-810-66 PRYL, K. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání. Praha: SNTL, 1968. 04-810-68 DVOŘÁK, S. a kolektiv Foukač dutého skla. 1. vydání. Praha: SNTL, 1970. 04-813-70 BLUMENTRITT, J. Sklářské materiály. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 04-825-84 VONDRUŠKA, V. Sklářství. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Sklář pro duté sklo (28-010-H)

pro pracovní činnost: Sklář pro duté sklo

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Sklář pro duté sklo (28-010-H)

pro pracovní činnost: Sklář pro duté sklo

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani -  další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Sklář pro duté sklo

(28-010-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy