Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Malíř skla (28-015-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	27

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	28

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	28

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	30

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	32

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Malíř skla (28-015-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 2. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 450 hodin (44 hod. teoretická výuka, 406 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Malíř skla (28–015-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Malíř skla (28–015-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Malíř skla |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Malíř skla (28-015-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 2. 2012.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla,

- volit postup práce, volit a připravovat barvy, další suroviny a pomůcky pro malbu skla,

- posuzovat kvalitu polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla,

- dekorovat sklo a vánoční ozdoby různými technikami,

- seřizovat, ošetřovat, udržovat a obsluhovat zařízení, nářadí a pomůcky pro malbu skla.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní na pracovní pozici Malíř skla.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program umožňuje účastníkům získat znalosti a dovednosti v oblasti malování skla. Jedná se především o znalosti technologických postupů, ale hlavně o praktické zvládnutí různých postupů malování skla. Cílem programu je připravit specializované pracovníky, kteří budou schopni na základě osvojených vědomostí a dovedností vykonávat samostatně a zodpovědně jednu ze základních sklářských oblastí.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale také měkké kompetence jako samostatnost, flexibilita, výkonnost, kooperace a dále manuální zručnost a estetické cítění.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, výuka je realizována prezenční formou.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené diaprojektorem a osobními PC. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách - dílnách, které jsou vybaveny v souladu s hodnoticím standardem, nebo na pracovištích zaměstnavatelů. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům,

- výrobní receptury a výkresovou dokumentaci,

- výrobní, technologickou a technickou dokumentaci,

- malířskou dílnu, která je vybavena pomůckami k čištění výrobků, překreslovacím a rozdělovacím strojkem a pomůckami k zhotovení pauzy, sadou malířských štětců a pomůcek k rozdělávání a přípravě barev a malířskou točnou,

- práškovité nebo připravené malířské barvy, malířské preparáty v dostatečném množství a skleněný polotovar.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik pracovních činností a samostatná práce pod vedením odborného lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Malíř skla (28-015-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Orientace v technických a výrobních podkladech | MS-01 | 26 | 10 | zápočet |
| Příprava pracoviště a výrobku před malbou | MS-02 | 10 | 12 | zápočet |
| Základy linkování a páskování, plošné dekory | MS-03 | 3 | 12 | zápočet |
| Základy tahové techniky a stínování | MS-04 | 0 | 120 | zápočet |
| Obtisky | MS-05 | 2 | 12 | zápočet |
| Listry a drahé kovy | MS-06 | 3 | 40 | zápočet |
| Reliéfní malba | MS-07 | 0 | 80 | zápočet |
| Vysoký smalt | MS-08 | 0 | 120 | zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 44 | 406 |  |
| Počet hodin celkem |  | 450 |  |

Optimální trajektorie:

MS-01 / MS-02(MS- 03 ( MS -04 ( MS-05 / MS-06 / MS-07 / MS-08

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Orientace v technických a výrobních podkladech | Kód | MS-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 36 hodin (26 teorie + 10 cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí znalosti o technologii výroby a zpracování skla a naučí se pracovat s normami, výkresovou a technickou dokumentací pro výrobu a zpracování skla. Získají informace o používaných sklářských barvách, preparátech drahých kovů a lazurách. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla, provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu, rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla, posoudit předložené výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování, zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem, rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a broušení hran, vysvětlit pojem prvotní rafinace, určit a zjistit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit druh surovin nebo velikost a tvar polotovaru podle výrobní dokumentace. popsat podle výrobních receptur přípravu malířských barev a preparátů pro malbu ruční, aerograf a sítotisk, určit druh dekoračního materiálu na předloženém výrobku za použití výkresové dokumentace. |
| Učivo / obsah výuky Technologie výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla složení a vlastnosti skla rozdělení druhů skel podle složení a použití výroba a zpracování jednotlivých druhů skla prvotní rafinace Výrobní dokumentace a normy druhy dokumentace práce s výkresy a technickou dokumentací Technologické postupy malby, malířské barvy, dekory a reprodukční techniky technologické postupy malby složení sklářské vypalovací barvy druhy sklářských vypalovacích barev postup přípravy sklářské vypalovací barvy vypalování sklářských vypalovacích barev organické přísady druhy malířských dekorů reprodukční techniky - aerograf, ocelotisk, sítotisk lazury drahé kovy |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s dokumentací, referenčním vzorkem, recepturami. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcně a terminologicky správný popis technologického postupu výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla. Přesný a úplný rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu. Rozhodnutí o technologickém postupu malby skla je v souladu s předloženým výkresem. Správnost vyčtení parametrů kvality tvarovaného výrobku z výkresu a správné vyhodnocení souladu daného výrobku s výkresem. Správnost posouzení souladu parametrů referenčního vzorku s daným technickým výkresem. Správné rozlišení operací prvotní rafinace a broušení hran na předloženém výrobku, správné vysvětlení pojmu prvotní rafinace. Správnost výběru vhodného druhu polotovaru (suroviny), velikosti a tvaru polotovaru podle výrobní dokumentace. Správnost popisu přípravy malířských barev a preparátů pro malbu ruční v souladu s recepturami, správnost popisu aerografu a sítotisku. Určení druhu dekoračního materiálu na předloženém výrobku je v souladu s výkresovou dokumentací. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Příprava pracoviště a výrobku před malbou | Kód | MS-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 22 hodin (10 teorie + 12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí připravit pracoviště, nástroje, zařízení a pomůcky, provádět jejich ošetření po ukončení práce. Osvojí si základní techniky přípravy výrobku před malbou (čištění, vykrývání, pauzování, předkreslování). Naučí se předkreslovat dekor podle technické dokumentace a samostatně vypracovat výkres. Pozornost bude věnována dodržování hygieny práce, zásad BOZP a PO a ochraně životního prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat malířskou dílnu, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí v malírně, zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro malbu skla, popsat zařízení pro malbu skla, zvolit vhodnou techniku předkreslení dekoru pro konkrétní výrobek (strojek, pokládání, vypichování šablony, přímé předkreslování), vypracovat výkres, přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek. |
| Učivo / obsah výuky malířská dílna a pracoviště – vybavení a uspořádání malířské zařízení, nástroje a pomůcky, jejich příprava, ošetření a údržba předpisy a zásady hygieny práce, BOZP a PO v malířské dílně, osobní ochranné pracovní pomůcky ochrana životního prostředí, nakládání s odpady druhy štětců a práce s nimi příprava a vypichování pauzy vykrývání výrobku čištění výrobku rozvržení výrobku pro umístění dekoru předkreslování dekoru podle technické dokumentace zhotovení výkresu |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správný popis vybavení a uspořádání dílny a pracoviště. Věcně správné zdůvodnění nutnosti dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí v malírně. Správná volba vhodných pomůcek a nářadí pro malbu skla. Správnost popisu zařízení pro malbu Správná volba techniky předkreslení dekoru pro zadaný úkol. Samostatné, pečlivé a správné provedení výkresu v souladu se zadáním. Samostatnost, pečlivost a zručnost při přenesení dekoru na skleněný výrobek, přesnost a celková kvalita výsledku. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Základy linkování a páskování, plošné dekory | Kód | MS-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (3 teorie + 12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí techniku malby vodorovných a svislých linek na malířské točně a rozdělovacím strojku a naučí se vytvářet plošné dekory jak na točně, tak z volné ruky. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla, provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru, čistit a zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu s použitím rozdělovacího strojku. |
| Učivo / obsah výuky příprava barvy, nástrojů a pomůcek základy linkování a páskování na točně linkování na rozdělovacím strojku malování plošných dekorů z volné ruky používání snímacího laku překreslování dekoru podle technického výkresu, tvarový katalog suroviny |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcně správné rozhodnutí o technologickém postupu. Samostatnost při vizuální kontrole a měření, správnost a přesnost měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru. Zručnost, samostatnost, správnost postupu a přesnost při zhotovení a čištění dekoru, soulad výsledku s technickým výkresem, celková kvalita provedení. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Základy tahové techniky a stínování | Kód | MS-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 120 hodin (0 teorie + 120 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu, aby si účastníci osvojili základní tahy různými druhy štětců a naučili se provádět ornamentální rostlinné nebo geometrické vzory a používat stínovací techniku. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit druh dekoračního materiálu na předloženém výrobku za použití výkresové dokumentace, přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek, zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro malbu skla. |
| Učivo / obsah výuky základní štětcová cvičení tahové techniky plošná malba stínovací techniky |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcně správné určení dekoračního materiálu. Samostatnost, zručnost a přesnost při přenesení dekoru na skleněný výrobek, soulad s technickým výkresem, celková kvalita provedení. Správná volba pomůcek a nářadí pro danou techniku malby. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Obtisky | Kód | MS-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (2 teorie + 12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s používáním obtisků pro dekorování skla, a to i v kombinaci s ostatními malířskými technikami. Získají také poznatky o vypalování výrobků a jejich nakládání do vypalovacích pecí. Upevní si také znalosti a dovednosti získané v předcházejících modulech. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek, zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro malbu skla (používání obtisků), popsat nastavení parametrů na vypalovací peci tak, aby odpovídaly použité dekorační technice na konkrétním výrobku, podle písemných podkladů určit délku výpalu, teplotní průběh vypalovací křivky, prostředí v peci. |
| Učivo / obsah výuky druhy obtisků volba vhodného obtisku příprava skla a obtisků před nanášením nanášení obtisků doplnění obtisků jinými malířskými dekoračními technikami nakládání výrobků do vypalovací pece, vypalování obtisků |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Samostatné, zručné a přesné přenesení dekoru na skleněný výrobek, soulad s technickým výkresem, celková kvalita provedení. Správná volba vhodných pomůcek a nářadí pro nanášení obtisků. Správnost popisu nastavení parametrů vypalování pro danou dekorační techniku a výrobek. Správnost určení požadovaných parametrů pro vypalování podle zadání. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Listry a drahé kovy | Kód | MS-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 43 hodin (3 teorie + 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti pro dekorování skla s použitím listrů a preparátů drahých kovů při zhotovování linek, malých a velkých ploch, zlacení a tupování. Pozornost bude věnována také hospodárnému nakládání s materiály a ochraně životního prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat a určit technologii malby skla na předloženém výrobku (zdobení drahými kovy, barvami, reprodukčními technikami, lazurou a listry) podle výrobní a výkresové dokumentace, rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla, přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek, čistit a zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu, opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, prakticky odstranit malé nedostatky na předloženém výrobku. |
| Učivo / obsah výuky používané materiály (vlastnosti, příprava, techniky nanášení) nástroje a pomůcky, ředidla BOZP a ochrana životního prostředí perokresba nanášení listrů štětcem a tupováním zhotovení linek a podkladů drahými kovy tupování drahých kovů na povrch skla zlacení reliéfu kontrola kvality, oprava chyb a nedostatků na rozpracovaném i hotovém výrobku |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a přesnost popisu a určení technologie malby skla na předloženém výrobku. Správná volba technologického postupu malby skla osvojovanými technikami. Samostatnost a přesnost přenesení dekoru na skleněný výrobek, soulad s technickým výkresem. Samostatné, zručné a přesné zhotovení dekoru, soulad s technickým výkresem, celková kvalita provedení. Správnost postupu kontroly a identifikace vad a nedostatků. Správnost postupu, pečlivost a kvalita odstranění chyb a nedostatků. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Reliéfní malba | Kód | MS-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 80 hodin (0 teorie + 80 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí postupy při přípravě a nanášení reliéfní barvy. Naučí se volit správné štětce pro jednotlivé reliéfní dekory. Zvládnou techniku reliéfních arabesek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla, přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek, čistit a zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu, popsat nastavení parametrů na vypalovací peci tak, aby odpovídaly použité dekorační technice na konkrétním výrobku, podle písemných podkladů určit délku výpalu, teplotní průběh vypalovací křivky, prostředí v peci, opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, prakticky odstranit malé nedostatky na předloženém výrobku. |
| Učivo / obsah výuky příprava reliéfní barvy volba štětců nácvik reliéfních arabesek, vytváření reliéfních dekorů reliéf jako doplněk nebo v kombinaci jiných technik vypalování malby kontrola kvality, oprava chyb a nedostatků na rozpracovaném i hotovém výrobku |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost rozhodnutí o technologickém postupu. Samostatnost a přesnost přenesení dekoru na skleněný výrobek, soulad s technickým výkresem. Samostatné, zručné a přesné zhotovení dekoru, soulad s technickým výkresem, celková kvalita provedení. Správnost popisu nastavení parametrů vypalování pro danou dekorační techniku a výrobek. Správnost určení požadovaných parametrů pro vypalování podle zadání. Správnost postupu kontroly a identifikace vad a nedostatků. Správnost postupu, pečlivost a kvalita odstranění chyb a nedostatků. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

| Název modulu | Vysoký smalt | Kód | MS-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 120 hodin (0 teorie + 120 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastnící si upevní dovednosti práce s reliéfní barvou a osvojí si techniky a postupy tvorby smaltového dekoru. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu tvorby smaltového dekoru, zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro tvorbu smaltovaného dekoru, zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu, popsat nastavení parametrů na vypalovací peci tak, aby odpovídaly použité dekorační technice na konkrétním výrobku, podle písemných podkladů určit délku výpalu, teplotní průběh vypalovací křivky, prostředí v peci, opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, prakticky odstranit malé nedostatky na předloženém výrobku. |
| Učivo / obsah výuky rozvržení dekoru příprava barvy před nanášením vytvoření podkladů, káro nanášení smaltových podkladů malba listů a jejich stínování první a druhá modelace reliéfní malba zlacení reliéfu vypalování vysokého smaltu kontrola kvality smaltu, oprava chyb a nedostatků na rozpracovaném i hotovém výrobku |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost rozhodnutí o daném technologickém postupu. Správnost volby pomůcek a nářadí pro tvorbu smaltovaného dekoru. Samostatné, zručné a přesné zhotovení dekoru, soulad s technickým výkresem, celková kvalita provedení. Správnost popisu nastavení parametrů vypalování pro danou dekorační techniku a výrobek. Správnost určení požadovaných parametrů pro vypalování podle zadání. Správnost postupu kontroly a identifikace vad a nedostatků. Správnost postupu, pečlivost a kvalita odstranění chyb a nedostatků. |
| Doporučená literatura pro lektory CABEJŠEK, M. Zušlechťování skla. 1. vydání. Praha: L+P Publishing, 2004. 152 s. ISBN 80-239-4265-4 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program Malíř skla (28-015-H)

pro pracovní činnost Malíř skla

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Malíř skla (28-015-H)

pro pracovní činnost: Malíř skla

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení¨

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Malíř skla (28-015-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy