Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Tavič skloviny (28-026-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Tavič skloviny (28-026-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Od 7. 2. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 100 hodin (40 hod. teoretická výuka, 60 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Tavič skloviny (28-026-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Tavič skloviny (28-026-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Tavič skloviny |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Tavič skloviny (28-026-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, který je uveden v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 2. 2012.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí,

- charakterizovat technologické postupy tavení všech druhů skloviny,

- připravovat směsi pro výrobu skloviny,

- tavit sklovinu,

- seřizovat a obsluhovat vanový agregát a pánvové pece.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní ve sklářských hutních provozech na pozici taviče skla. Uplatnění najde i ve sklářských dílnách a atelierech, zejména při tavení skla na pánvových pecích.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

## Rekvalifikační program umožňuje účastníkům získat nebo si rozšířit dovednosti ve zvolené oblasti výroby skla založené na znalosti technologických postupů a metod práce. Cílem programu je připravit specializované pracovníky, kteří budou schopni na základě osvojených vědomostí a dovedností vykonávat samostatně a zodpovědně jednu z klíčových činností průmyslu silikátů, vybavit je teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými při procesu tavení skla tak, aby byli schopni se v praxi uplatnit při samostatné či týmové práci.

Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková délka je 110 hodin, forma výuky je prezenční.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická výuka se uskutečňuje v běžné učebně vybavené dataprojektorem a PC s připojením na internet.  Hodina teoretické výuky trvá 45 minut.

Praktická výuka se uskutečňuje v reálném provozu – v dílnách nebo na pracovištích zaměstnavatelů, které jsou vybaveny potřebným zařízením. Hodina praktické výuky trvá 60 min.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro praktickou výuku je třeba zajistit následující minimální vybavení:

- Prostory vybavené agregátem pro tavbu skla, včetně připojení potřebné energie

odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům,

- pracovní oblečení a ochranné pomůcky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům,

- výrobní receptury,

- výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace,

- tavicí pec připojená na měřicí a regulační techniku,

- vsázka sklářského kmene, pomůcky a zařízení na vložení sklářského kmene pro tavení skla a optický pyrometr,

- zařízení a pomůcky k čeření skla a ke kontrole protavenosti.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik pracovních činností a samostatná práce pod vedením odborného lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Tavič skloviny (28-026-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí | TS 01 | 10 | 0 | zápočet |
| Technologie tavení všech druhů skloviny | TS 02 | 10 | 0 | zápočet |
| Příprava směsí pro výrobu skloviny | TS 03 | 10 | 0 | zápočet |
| Tavba skloviny | TS 04 | 5 | 40 | zápočet |
| Seřizování a obsluha vanového agregátu a pánvové pece | TS 05 | 5 | 20 | zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 40 | 60 |  |
| Počet hodin celkem |  | 100 |  |

Optimální trajektorie:

TS 01 → TS 02 → TS 03 → TS 04 / TS 05

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí | Kód | TS 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (10 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Získat přehled o vybraných typech vanových pecí a technických parametrech vanových agregátů a o základních materiálech pro vyzdívky vanových agregátů a pánvových pecí. Naučit účastníky provádět rozbor tavicích křivek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat technické parametry vanových agregátů kontinuálních regenerativních, kontinuálních rekuperativních a kontinuálních celoelektrických, popsat technické parametry vybraných typů pánvových pecí a uvést základní rozdíly tavení skla v pánvových a vanových agregátech, provést rozbor tavicích křivek pánvových a vanových agregátů, charakterizovat základní materiály používané pro vyzdívky vanových agregátů a pánvových pecí včetně jejich technických parametrů a průběhu temperování, resp. odtemperování. |
| Učivo / obsah výuky technické parametry vanových agregátů technické parametry pánvových pecí tavení skla v pánvových a vanových tavících pecích tavící křivka pro pece vanové i pánvové materiály pro vyzdívky pecí vanových i pánvových technické parametry žáruvzdorných materiálů temperování a odtemperování |
| Postupy výuky Výklad, vysvětlování, příklady z praxe s použitím názorných učebních pomůcek (ukázky materiálů, tavící křivky, modely sklářských pecí, dynamické projekce), práce s internetovými zdroji informací a doporučenou literaturou. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Věcně správný popis technických parametrů vanových agregátů - kontinuálních regenerativních, kontinuálních rekuperativních a kontinuálních celoelektrických. b) Správný a úplný popis technických parametrů vybraných typů pánvových pecí. c) Správné uvedení základních rozdílů při tavení skla v pánvových a vanových agregátech a správné provedení rozboru tavicích křivek pánvových a vanových agregátů. d) Věcně správná charakteristika základních materiálů používaných pro vyzdívky vanových agregátů a pánvových pecí včetně jejich technických parametrů. Správný popis průběhu temperování, resp. odtemperování. |
| Doporučená literatura pro lektory LÁZNIČKA, V. Tavičský kurs. VOŠS a SŠ, Nový Bor, 2005 BERÁNEK, P. a SMRČEK A. Tavení skla. Jablonec nad Nisou: Česká sklářská společnost, 2008, 696 s. ISBN 978-80-904044-0-3. |

| Název modulu | Technologie tavení všech druhů skloviny | Kód | TS 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (10 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky se surovinami a technologickými postupy pro tavení skloviny. Osvojí si také zásady dodržování BOZP, PO a ochrany životního prostředí při tavení skloviny. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí při tavení skla, charakterizovat technologické postupy při tavení skloviny a její složení, popsat suroviny a sklářské střepy používané při tavení jednotlivých druhů skloviny, uvést vlastnosti a kvalitu příslušného druhu skla. |
| Učivo / obsah výuky předpisy a zásady BOZP, PO a ochrany životního prostředí při tavení skloviny provozní řád pracovišť charakteristika sklářských surovin (obecně; viz TS 03) sklářské střepy a jejich použití při tavbě ekologie, hygiena a bezpečnost sklářských surovin technologie tavení skloviny a její složení vlastnosti a kvalita různých druhů skel odpady a nakládání s nimi |
| Postupy výuky Výklad, vysvětlování, příklady z praxe s použitím názorných učebních pomůcek (ukázky materiálů, tavící křivky, modely sklářských pecí a dynamické projekce), práce s internetovými zdroji informací a doporučenou literaturou. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné zdůvodnění nutnosti dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí při tavení skla. b) Věcně správná charakteristika technologických postupů při tavení skloviny a jejího složení. c) Správný popis suroviny a sklářských střepů používaných při tavení jednotlivých druhů skloviny s uvedením vlastností a kvality příslušného druhu skla. |
| Doporučená literatura pro lektory FANDERLÍK, I. Vlastnosti skel. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 313 s. ISBN 80-854-2791-5 LÁZNIČKA, V. Tavičský kurz. VOŠS a SŠ, Nový Bor, 2005 ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2009, 279 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-551-1. Zásady bezpečné práce: výběr. Vyd. 2., dopl. Opava: Státní úřad inspekce práce, 2010, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-86973-02-9. |

| Název modulu | Příprava směsí pro výrobu skloviny | Kód | TS 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (10 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je naučit účastníky zpracovat podklady pro přípravu a složení vsázky a provést příslušné výpočty. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zpracovat obecný výpočet utavené skloviny ze surovin, vypracovat podklady pro přípravu a složení vsázky. |
| Učivo / obsah výuky Sklářské suroviny sklářské suroviny, jejich funkce a složení, křemenné suroviny, sklářský písek, vlastnosti, úprava, požadavky na kvalitu, naleziště, vliv písku na tavení, další suroviny dodávající sklotvorné oxidy, suroviny dodávající stabilizátory, suroviny dodávající taviva, vliv alkálií ve skle, barvicí suroviny, zabarvení skloviny, barviva iontová, molekulová a koloidní, odbarviva, chemické a fyzikální odbarvování, kalicí suroviny, různé druhy zákalů, čeřicí suroviny, druhy čeřiv, princip a mechanismus čeření, urychlovače tavení, střepy, vlastní a cizí, požadavky, úprava, technologie přípravy sklářského kmene, homogenita, sledování, dokumentace, Sklářské výpočty Podklady pro přípravu a složení vsázky |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace (vzorky surovin), cvičení, práce s informacemi. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a cvičení rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správný výpočet utavené skloviny ze surovin. b) Věcně správně vypracované podklady pro přípravu a složení vsázky. |
| Doporučená literatura pro lektory KOTŠMÍD, F. Sklářský kmen. Praha: SNTL, 1971 HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1988 SMRČEK, A., VOLDŘICH, F. Sklářské suroviny. Informatorium Praha, 1994. ISBN ISBN 80-85427-47-. LÁZNIČKA, V. Tavičský kurs. VOŠS a SŠ, Nový Bor, 2005 |

| Název modulu | Tavba skloviny | Kód | TS 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 45 hodin (5 teorie + 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Naučit účastníky připravit pec na tavení a nakládání vsázky, sledovat a regulovat proces tavení, posoudit vady skla vzniklé při tavení. Pozornost bude věnována dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit pec na tavení a nakládání vsázky, provést kontrolu protavenosti skloviny, provést čeření skloviny, provést sejití na pracovní teplotu, zdůvodnit vady skla způsobené tavením na konkrétních vzorcích skla (kamínky, šlíry, bubliny). |
| Učivo / obsah výuky příprava pece nakládání vsázky nastavení sklářské pece – teploty tavící křivka kontrola a regulace tavicího procesu sklovina – viskozita, viskozitní křivka a její význam při tavbě tepelná vodivost, teplotní roztažnost vady skla vzniklé při tavbě |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správný postup a kvalita přípravy pece na tavení a nakládání vsázky. b) Správný postup a vyhodnocení kontrola protavenosti skloviny. c) Věcně správné provedení čeření skloviny. d) Správné sejítí na pracovní teplotu. e) Na konkrétních vzorcích skla obsahově správné zdůvodnění vad skla způsobených tavením. |
| Doporučená literatura pro lektory LÁZNIČKA, V. Tavičský kurs. VOŠS a SŠ, Nový Bor, 2005 BERÁNEK, P. a SMRČEK A. Tavení skla. Jablonec nad Nisou: Česká sklářská společnost, 2008, 696 s. ISBN 978-80-904044-0-3. |

| název modulu | Seřizování a obsluha vanového agregátu a pánvové pece | Kód | TS 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hodin (5 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Naučit účastníky měření, regulaci a řízení tavicího procesu na konkrétním zařízení, správně nastavit čidla pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny, umět řídit tavení pomocí počítače. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Měřit, regulovat a řídit tavicí proces na konkrétním zařízení, správně nastavit čidla pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny, případně předvést řízení tavení počítačem. |
| Učivo / obsah výuky obsluha, seřízení, údržba sklářských pecí a vanového agregátu, poruchy a opravy na sklářských pecích, kontrolní záznamy tepelně technická měření, měření a regulace teplot, měření spotřeby energií, evidence řízení tavení počítačem |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování BOZP. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správně provedené měření, regulace a řízení tavicího procesu na daném zařízení. b) Vhodně nastavená čidla pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny, správný popis (popř. předvedení) postupu při řízení tavení pomocí počítače. |
| Doporučená literatura pro lektory ZOULA, V. Poruchy na sklářských pecích. Praha: SNTL, 1965 LÁZNIČKA, V. Tavičský kurs. VOŠS a SŠ, Nový Bor, 2005 BERÁNEK, P. a SMRČEK, A. Tavení skla. Jablonec nad Nisou: Česká sklářská společnost, 2008, 696 s. ISBN 978-80-904044-0-3. Dokumentace Glassservice Vsetín |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program Tavič skloviny (28-026-H)

pro pracovní činnost Tavič skloviny

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Tavič skloviny (28-026-H)

pro pracovní činnost: Tavič skloviny

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………                      L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

# Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Tavič skloviny (28-026-H)

.

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a tělovýchovy