Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Glazovač keramiky

(28-030-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	7

2. Profil absolventa	8

Výsledky vzdělávání	8

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	8

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	9

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	9

Organizace výuky	9

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	9

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	11

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	23

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	24

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	25

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	26

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	28

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Glazovač keramiky (28-030-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 17. 6. 2010 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Alespoň základy vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 100 hodin (29 hod. teorie, 72 hodin praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Glazovač keramiky (28-030-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Glazovač keramiky (kód: 28-030-H) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Glazovač keramiky |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Glazovač keramiky (kód: 28-030-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- orientovat se v normách, technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky,

- ručně glazovat a dekorovat keramické výrobky,

- obsluhovat glazovací stroje, linky a zařízení,

- provádět ložení výrobků do vozů a pecí,

- posuzovat kvalitu keramických polotovarů a výstupní kontrolu.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent programu je připraven uplatnit se ve spektru náročných velkosériových i uměleckořemeslných činností na pracovní pozici Glazovač keramiky.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Glazovač keramiky směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro danou činnost při výrobě keramiky.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro výkon a kooperaci. Důraz bude kladen také na podporu manuální zručnosti, samostatnosti, odpovědnosti a kvality.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Glazovač keramiky, který je platný od 17. 6. 2010.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program se uskutečňuje jako kurz prezenční formou.

Teoretická výuka se uskutečňuje v odborné učebně vybavené dataprojektorem, PC s připojením na internet a učebními pomůckami v souladu s hodnoticím standardem. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka se uskutečňuje v dílnách a v reálném provozu vybavených v souladu s hodnoticím standardem. Praktická výuka může probíhat zcela na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Délka vyučovací hodiny je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické výuky budou účastníci poučeni o BOZP.

.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

  - prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie,

  - provozovna/y  (keramická dílna) vybavená pro všechny osvojované postupy

  - osobní ochranné pracovní pomůcky,

  - výrobní receptury pro všechny ověřované postupy,

  - výkresová dokumentace pro všechny ověřované postupy,

  - technologická a technická dokumentace pro všechny osvojované postupy,

  - suroviny a pomůcky pro všechny osvojované postupy.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad;

- instruktáž;

- praktické předvedení;

- praktický nácvik;

- samostatná práce pod vedením odborného lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Glazovač keramiky (28-030-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Technologické postupy | G-1 | 10 | 4 | Zápočet |
| Ruční postupy | G-2 | 6 | 28 | Zápočet |
| Strojové postupy | G-3 | 8 | 28 | Zápočet |
| Ložení výrobků | G-4 | 2 | 8 | Zápočet |
| Posuzování kvality | G-5 | 3 | 4 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 29 | 72 |  |
| Počet hodin celkem |  | 101 |  |

Optimální trajektorie:

G-1 →G-2 →G-3 →G-4 →G-5

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Technologické postupy | Kód | G-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hod. (10 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Alespoň základy vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu si účastníci osvojí teoretické znalosti potřebné pro glazování a dekorování keramiky včetně technologických norem, technických a výtvarných podkladů. Osvojí si pracovní postup a volbu glazur a dekoračního materiálu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti posoudit, zda zvolený postup práce při zhotovování určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci |
| Učivo / obsah výuky zásady BOZP, PO a ochrana životního prostředí výběr pracovního postupu technická dokumentace porovnávání postupu pracovní činnosti s technologickou dokumentací výběr nástrojů a pomůcek výběr glazur nebo dekoračních materiálů provádění zkušebního glazování a dekorování v souladu s dokumentací |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, předvedení a praktického nácviku pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost určení postupu, samostatnost, soulad se zadáním a normami. Správnost v posouzení volby pracovního postupu vzhledem k výrobní a technické dokumentaci a samostatnost v posuzování. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2002. 40 s. ISBN 80-903113-1-8. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. NAVARRO, M. Velká kniha dekorování keramiky. Praha: Knihcentrum, 1997. 144 s. Umění a řemesla. ISBN 80-860-5420-9. WARSHAW, Josie. Velká kniha keramiky. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2001. 256 s. ISBN 80-723-4150-2. POSPÍŠIL, Zdeněk, KOLLER, Aleš, a kol. Jemná keramika, úvod a základy technologie. Praha: SNTL, 1981. RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Aventinum, c2007. 216 s. Výtvarné techniky. ISBN 978-808-6858-456. |

| Název modulu | Ruční postupy | Kód | G-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 34 hod. (6 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Úspěšně absolvovaný modul G -1. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V tomto modulu si účastníci osvojí znalosti o ručním glazování a dekorování keramických výrobků na připravený polotovar. Naučí se provádět ruční glazování a dekorování keramických výrobků. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat různé glazovací a zdobicí techniky připravit vhodné nástroje a pomůcky pro glazování, zkontrolovat a připravit glazuru podle zadání předvést ruční glazování včetně případné izolace a stírání neglazovaných částí výrobků případné dekorování keramických výrobků ponořováním, poléváním, stříkáním posoudit, zda provedená glazura a dekorace odpovídá požadovanému zadání a výkresové dokumentaci |
| Učivo / obsah výuky glazovací a dekorační techniky nástroje a pomůcky pro ruční glazování a dekorování ruční glazování a dekorování na připravený polotovar podle výkresové dokumentace další techniky ručního glazování a dekorování kontrola kvality glazury a dekorace |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, demonstrace, nácviku a samostatné práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost popisu glazování a dekoračních technik dle zadání, správnost terminologie. Správnost zvolených pomůcek a požadavků pro daný pracovní postup; správnost postupu a vyhodnocení kontroly glazury; správnost přípravy glazury dle zadání. Správnost a shoda výrobku s dokumentací, dodržení pracovního postupu, samostatnost, zručnost a celková kvalita výrobku, dodržení hygienických podmínek a BOZP. Správnost postupu kontroly kvality a souladu glazury nebo dekorace výrobku se zadáním a výkresovou dokumentací, správné vyhodnocení a zdůvodnění výsledku kontroly. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2002. 40 s. ISBN 80-903113-1-8. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. NAVARRO, M. Velká kniha dekorování keramiky. Praha: Knihcentrum, 1997. 144 s. Umění a řemesla. ISBN 80-860-5420-9. WARSHAW, Josie. Velká kniha keramiky. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2001. 256 s. ISBN 80-723-4150-2. POSPÍŠIL, Zdeněk, KOLLER, Aleš, a kol. Jemná keramika, úvod a základy technologie. Praha: SNTL, 1981. RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Aventinum, c2007. 216 s. Výtvarné techniky. ISBN 978-808-6858-456. |

| Název modulu | Strojové postupy | Kód | G-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 36 hod. (8 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Úspěšně absolvovaný modul G-2. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V tomto modulu se účastníci naučí správně a bezpečně obsluhovat glazovací stroje a zařízení, provádět jejich nastavení a běžnou údržbu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést zásady bezpečné obsluhy glazovacích strojů a zařízení, připravit polotovary ke glazování popsat a předvést nastavení a obsluhu glazovacích strojů posoudit, zda provedená glazura nebo dekorace odpovídá požadovanému zadání a výkresové dokumentaci |
| Učivo / obsah výuky bezpečnostní předpisy k obsluze glazovacích strojů a zařízení příprava polotovarů ke glazování nastavování, obsluhování a běžná údržba glazovacích strojů a zařízení posuzování volby glazur nebo dekorace vzhledem k zadání a výkresové a technické dokumentaci |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, praktického předvedení, nácviku a samostatné práce za dohledu lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a úplnost uvedení zásad BOZP při obsluze strojů a zařízení, správnost a přesnost přípravy polotovarů dle zadání. Správnost, samostatnost, zručnost a bezpečnost obsluhování strojů a zařízení. Správnost postupu kontroly kvality a souladu glazury nebo dekorace výrobku se zadáním a výkresovou dokumentací, správné vyhodnocení a zdůvodnění výsledku kontroly. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2002. 40 s. ISBN 80-903113-1-8. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. |

| Název modulu | Ložení výrobků | Kód | G-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (2 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Úspěšně absolvovaný modul G-3. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V tomto modulu se účastníci naučí volit nakládku do vozů a pecí dle charakteru glazování a dekorace. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky vyložit výrobky po výpalu, provést kontrolu jakosti a třídění výrobků |
| Učivo / obsah výuky nakládání výrobků do pecí nebo pecních vozů volení vhodných pálicích pomůcek vykládání výrobků po výpalu provádění kontroly jakosti a třídění výrobků zásady BOZP při nakládání a vykládání |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, demonstrace, instruktáže a praktickým nácvikem s dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a samostatnost ložení výrobků do pece nebo pecních vozů a ve volení pálicích pomůcek. Dodržování BOZP. Správnost a samostatnost při vykládání výrobků po výpalu, kontroly jakosti a třídění výrobků. Dodržení BOZP. Správnost postupu a výsledku kontroly jakosti a třídění výrobků. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2002. 40 s. ISBN 80-903113-1-8. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. |

| Název modulu | Posuzování kvality | Kód | G-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 7 hod. (3 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Úspěšně absolvovaný modul G-4. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s požadavky na kvalitu výrobků a s postupy posuzování kvality a třídění výrobků dle jakosti. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Klasifikovat vady výrobků a případně odborně je odstranit třídit výrobky podle kvality |
| Učivo / obsah výuky požadavky na kvalitu keramických výrobků klasifikace vad výrobků odborné odstraňování případných vad třídění výrobků dle kvality |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, demonstrace a praktickým nácvikem. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a přesnost určení vady výrobků, správnost postupu jejich odstranění. Správnost a přesnost roztřídění výrobků dle kvality. |
| Doporučená literatura pro lektory HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2002. 40 s. ISBN 80-903113-1-8. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Glazovač keramiky (28-030-H)

pro pracovní činnost: Glazovač keramiky

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Glazovač keramiky (28-030-H)

pro pracovní činnost: Glazovač keramiky

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani -  další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Glazovač keramiky

(28-030-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy