Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Podlahář betonových podlah

(36-034-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2014

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	33

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	34

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	35

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	36

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	38

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Podlahář betonových podlah (36-034-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 10. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (50 hod. teoretická výuka, 100 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Podlahář betonových podlah (36-034-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Podlahář betonových podlah (36-034-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Podlahář betonových podlah |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Podlahář betonových podlah (36-034-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 10. 2009.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se ve stavebních výkresech a dokumentaci; číst prováděcí výkresy podlah,

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění podlah,

- orientovat se v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty,

- navrhnout pracovní postupy a materiály pro provádění podlah,

- provést kontrolu, úpravu a převzetí pracoviště,

- zvolit, používat a provádět údržbu nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek,

- měřit a rozměřovat betonové podlahy před prováděním,

- vypočítat spotřebu materiálů pro provádění podlah,

- provádět betonové podlahy včetně konečných úprav povrchu,

- provádět opravy a ošetření betonových podlah,

- obsluhovat a udržovat stroje a zařízení pro provádění betonových podlah a dopravu betonu,

- nakládat s odpady.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při jako podlahář betonových podlah v rámci povolání podlahář v oblasti stavebnictví.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

- Vzdělávání v programu směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence pro samostatné provádění různých druhů betonových podlah.

- Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen

- kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i další dovednosti jako samostatnost, odpovědnost, kvalita, výkonnost, kooperace.

- Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Podlahář

- betonových podlah (36-034-H), který je platný od 7. 10. 2009.

## Organizace výuky

- Výuka je realizována prezenční formou.

Celková hodinová dotace činí 150 hodin. Teoretická část je v rozsahu 50 hodin (délka vyučovací hodiny je 45 minut) a praktická část v rozsahu 100 hodin (délka vyučovací hodiny je 60 minut).

Teoretická výuka bude probíhat v běžné učebně vybavené audiovizuální technikou včetně PC s přístupem na internet.

- Praktická výuka (praxe) je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8

- hodin denně (plus přestávky) a bude probíhat v odborných učebnách (dílnách), které jsou

- vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu a na pracovištích

- zaměstnavatelů, které disponují uvedeným zařízením.

- Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro zajištění praktické výuky je třeba mít následující materiální vybavení.

- Dílny a pracoviště umožňující vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu).

- Minimální vybavení pro přípravu podkladu:

jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, teploměr a přístroje na měření vlhkosti (CM, orientační elektronické a další metody), další elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.).

- Minimální vybavení pro pokládku betonových podlah:

hladička betonu, hadicová vodováha, rotační laser, vibrační lať, řezačka spár, fréza na beton, bruska na beton.

- Dokumentace související s osvojovanými činnostmi.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání (třídní kniha, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- diskuze,

- praktická ukázka,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

- Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

- Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

- V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

- Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

- Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

- Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

- č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Podlahář betonových podlah (36-034-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Výkresy, dokumentace a normy pro provádění podlah | PBT-01 | 6 | 0 | Zápočet |
| Materiály a technologie provádění podlah | PBT-02 | 11 | 3 | Zápočet |
| Stroje, nářadí a pracovní pomůcky pro provádění podlah | PBT- 03 | 10 | 8 | Zápočet |
| Kontrola, úprava a převzetí pracoviště, BOZP a PO | PBT- 04 | 7 | 8 | Zápočet |
| Rozměřování podlah a výpočet spotřeby materiálu | PBT-05 | 4 | 12 | Zápočet |
| Provádění betonových podlah | PBT-06 | 8 | 48 | Zápočet |
| Opravy a ošetřování betonových podlah | PBT-07 | 4 | 21 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 50 | 100 |  |
| Počet hodin celkem |  | 150 |  |

Optimální trajektorie:

PBT-01 → PBT-02 → PBT-03 / PBT-04 → PBT-05→ PBT-06→ PBT-07

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Výkresy, dokumentace a normy pro provádění podlah | Kód | PBT-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 6 hodiny (6 teorie + 0 cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí pracovat se stavební dokumentací a s různými typy stavebních výkresů, s výkresy, normami a technickou dokumentací betonových podlah a betonářských podlahářských prací. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů. Číst prováděcí výkresy betonářských podlahářských prací. Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu. Pracovat s dokumentací betonových podlah – technickými listy, firemními informačními materiály. Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění betonových podlah. |
| Učivo / obsah výuky druhy stavebních výkresů a dokumentace čtení stavebních výkresů: zásady kótování, měřítka výkresů, značení stavebních hmot podlahářské výkresy a dokumentace normy pro provádění betonářských podlah |
| Postupy výuky Výklad s ukázkami dokumentace a norem, praktická cvičení - práce s výkresy, a podlahářskou dokumentací a normami. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné vyjmenování a rozlišení jednotlivé druhů stavebních výkresů a dokumentace, správné určení kót s důrazem na výškové a materiálů ve výkresech. Správné určení výškových kót, skladby podlah včetně tloušťek a materiálů. Správné vyhledání potřebných informací pro zadaný úkol (dle zadání), jejich správná interpretace a aplikace na zadaný úkol. Vhodnost volby druhu dokumentace pro zadaný úkol a výběru informací k zadané podlahové konstrukci. Správné uvedení druhů norem a správné vysvětlení jejich důležitost pro provádění podlah, správnost vyhledaných pojmů a informací dle zadání a jejich interpretace. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 13756 Dřevěné podlahoviny – Terminologie ČSN EN 1910 Parkety a jiné dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 13213 Dutinové podlahy ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy ČSN EN 13810-1 Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník Konstrukční cvičení, Sobotáles, Praha 2007, ISBN 978-80-86817-23-1 DOSEDĚL, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví, 1999+dodatky, Sobotáles, Praha 2004, ISBN 978-80-86817-06-7 |

| Název modulu | Materiály a technologie provádění podlah, nakládání s odpady | Kód | PBT-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (11 teorie + 3 praktická cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PBT-01 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky vybrat a vysvětlit technologický postup provádění betonových podlah a navrhnout vhodný materiál pro daný úkol. Seznámí se také s problematikou ochrany životního prostředí ve vztahu k pracovní činnosti a nakládání s odpady. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol. Vysvětlit technologický postup provádění betonových podlah a zdůvodnit výběr. Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol. Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup. Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol. Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru. Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek. Popsat vliv profesních činností na životní prostředí. Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích. Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály. |
| Učivo / obsah výuky betonové podlahy, skladba podlahy, podlahové vrstvy názvosloví podlah materiály pro provádění betonových podlah skladování a manipulace s materiály technologické a pracovní postupy provádění podlah vliv pracovních činností na životní prostředí používání nebezpečných látek a jejich označování nakládání s odpady |
| Postupy výuky Výklad spojený s demonstrací, cvičení – výběr postupů a materiálu pro zadaný úkol. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky lektor na základě cíleného řízeného rozhovoru s účastníkem (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi písemný test, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost výběru technologického postupu pro zadaný pracovní úkol, správné zdůvodnění. Věcná a terminologická správnost vysvětlení zvoleného technologického postup a správné zdůvodnění jeho výběru. Vhodnost navrženého pracovního postupu pro zadaný pracovní úkol. Věcná a terminologická správnost vysvětlení zvoleného pracovního postup a správné zdůvodnění jeho výběru. Vhodnost navrženého materiálu pro zadaný pracovní úkol. Správnost vysvětlení pojmu. Vhodnost a počet příkladů. | Správnost vysvětlení jejich označování. Věcná správnost popisu, vhodnost uváděných příkladů. Věcná správnost a úplnost popisu způsobu nakládání s odpady, konkretizace na příkladech nebo zadaných problémových situacích. | Věcná správnost a úplnost popisu. |
| Doporučená literatura a informační zdroje pro lektory DOSEDĚL, A. a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU. Praha: Sobotáles. ISBN 80-85920-51-4. KŘÍŽOVÁ, Katarina. Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební. Praha: Sobotáles. ISBN 978-80-86817-39-2. HÁJEK, V. FILIPOVÁ, J. Betonujeme. Praha: Grada. ISBN 80-247-0344-0 TIBITANZL, Otomar. Stavební materiály I pro SOU. Praha: Sobotáles. ISBN 978-80-85920-94-9. GREGOROVÁ, E., HAMÁK, L. Stavební materiály II pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1996. 116 s. ISBN 80-85920-21-2. HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství II. Praha: Sobotáles, 2007. 240 s. ISBN 80-86817-22-9. STRAKA, Fr. Metody likvidace tuhých odpadů. VUSTE, Praha 1997. ISBN 80-85122-07-3 ČSN 74 4505 : Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 206-1 : Beton – výroba, ukládání, hodnocení http://cech-podlaharu-ceske-republiky.trade.cz/ http://www.cech-podlaharu.org/ http://www.tbgprazskemalty.cz/ http://www.betonove-podlahy.eu/ http://www.plastservis-podlahy.cz/ http://www.labik-podlahy.cz/ http://www.anhydrit-podlahy.cz/ http://www.anhydritovepodlahy.eu/ http://www.lite-smesi.cz/ http://videa.seznam.cz/?q=lit%C3%A9%20podlahy&fulltext Technické listy výrobců stavebních materiálů |

| Název modulu | Stroje, nářadí a pracovní pomůcky pro provádění podlah | Kód | PBT-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 18 hodin (10 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními stroji, nářadím, nástroji a naučit je správně je používat, ošetřovat a provádět jejich běžnou údržbu. Osvojí si také zásady BOZP při práci s nářadím, stroji a zařízením včetně používání osobních ochranných pracovních pomůcek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu. Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu. Zvolit a používat pracovní pomůcky. Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím. Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a porozumět jim. Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu. Používat stroje a zařízení pro zhotovení betonové podlahy. Používat stroje pro provedení dokončovacích prací. Popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení. Vyjmenovat základní předpisy BOZP při práci se stroji a strojními zařízeními. Popsat osobní ochranné pracovní prostředky. |
| Učivo / obsah výuky Nástroje, ruční nářadí a pracovní pomůcky stroje pro výrobu betonové směsi stroje pro vodorovnou dopravu stroje pro svislou dopravu stroje a přístroje pro úpravu podkladu (srovnávání, řezání, broušení, frézování) a zhotovení betonových podlah laserem naváděné stroje BOZ při práci s nářadím a se stroji, osobní ochranné pracovní pomůcky |
| Doporučené postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž a praktický nácvik obsluhy a údržby strojů a nářadí. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se také sleduje dodržování zásad BOZP při používání nástrojů, nářadí a strojů, a to i ve výuce dalších modulů. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost volby nástroje a ručního nářadí pro danou činnost (pracovní postup nebo zadaný úkol), zručnost, správnost a bezpečnost používání. Správnost vysvětlení běžné údržby. Správnost volby mechanizovaného nářadí pro danou činnost (pracovní postup nebo zadaný úkol), zručnost, správnost a bezpečnost používání. Správnost vysvětlení běžné údržby. Správnost výběru pracovních pomůcek pro danou činnost (pracovní postup nebo zadaný úkol), zručnost, správnost a bezpečnost používání. Správnost vysvětlení základních pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s nářadím. Samostatné a průběžné dodržování BOZP (hodnotí se i ve výuce dalších modulů). Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Správné zjištění potřebných informací, správnost volby dokumentace a vysvětlení pokynů pro práci se strojem. Dodržení způsobu a postupu pro obsluhu stroje, samostatnost, zručnost a bezpečnost obsluhy. Dodržení způsobu a postupu pro obsluhu stroje, samostatnost, zručnost a bezpečnost obsluhy. Dodržení způsobu a postupu pro obsluhu stroje, samostatnost, zručnost a bezpečnost obsluhy. Věcná správnost a kompletnost popisu běžné údržby, neb jednoduché opravy daného stroje. Správné uvedení základních předpisů BOZP a vysvětlení jejich obsahu. Samostatné a průběžné dodržování (hodnotí se i ve výuce dalších modulů). Správnost vyjmenování základních osobních ochranných pracovních prostředků, samostatné a průběžné používání. |
| Doporučená literatura pro lektory KAŠPAR, M., VOŠTOVÁ, V. Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, ČKAIT, ISBN 80-86364-61-5 VANĚK, A. Strojní zařízení pro stavební práce. Sobotáles 1994. ISBN 80-901684-1-8. WERNER, Jan. Stavíme moderní podlahy. ERA group, s.r.o., 2003. SBN 80-86517-71-3. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

| Název modulu | Kontrola, úprava a převzetí pracoviště, BOZP a PO | Kód | PBT- 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (7 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulů PBT-01, PBT-02 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s jednotlivými činnostmi spojenými s kontrolou, úpravou a převzetím pracoviště před prováděním podlahy a naučit je tyto činnosti provádět ve správné návaznosti. Zároveň se seznámí s předpisy a zásadami hygieny práce, BOZP a požární ochrany ve stavebnictví při provádění podlah. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat kontrolované parametry. Zkontrolovat podklad. Zvolit vhodný typ měřícího zařízení. Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu. Interpretovat výsledky měření. Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení betonové podlahy. Posoudit vhodnost podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce. Zpracovat předávací protokol. |
| Učivo / obsah výuky Předpisy a zásady hygieny práce, BOZP a požární ochrany ve stavebnictví a provádění podlah parametry při kontrole pracoviště měřící zařízení zkoušky podkladu úpravy podkladu předávací protokol o převzetí pracoviště |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná a terminologická správnost uvedení a popisu parametrů v souladu s ČSN. Správnost postupu kontroly, správnost vyhodnocení výsledku kontroly a identifikace případných nedostatků. Vhodnost volby měřícího zařízení, správnost zdůvodnění. Správnost volby způsobu provedení zkoušky, správnost postupu a přesnost měření. Správné zdůvodnění. Správnost vyhodnocení výsledku měření dle ČSN s povolenou tolerancí. Vhodnost zvolené úpravy podkladu. Správné provedení – dodržení postupu, používání vhodných nástrojů a pomůcek, kvalita provedení. Správnost vyhodnocení vhodnosti podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce včetně uvedení možných problémů souvisejících s mimořádným zatížením konstrukce. Věcná a formální správnost a úplnost vypracovaného předávacího protokolu v souladu se zadáním nebo provedenými činnostmi. |
| Doporučená literatura pro lektory HELA, Rudolf. Betonové průmyslové podlahy. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006, 142 s. ISBN 80-867-6973-9. ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení |

| Název modulu | Rozměřování podlah a výpočet spotřeby materiálu | Kód | PBT-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hodin (4 teorie +12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se způsoby rozměřování podlah před prováděním tak, aby byli schopni stanovit výšku čisté podlahy, rozměřit dilatační pole a velikost místnosti. Naučí se pracovat se základními měřícími pomůckami a laserovou a nivelační měřicí technikou. Naučit je vypočítat spotřebu materiálu pro provádění podlahy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Změřit rozměry místností. Zaměřit navazující konstrukce. Stanovit výšku čisté podlahy. Nastavit licí výšku. Rozměřit dilatační pole. Provést kontrolu hotové podlahy. Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu. Vypočítat spotřebu materiálů. |
| Učivo / obsah výuky Rozměřování podlah základní měřící pomůcky laserová a nivelační měřící technika rozměřování podlahy před provedením kontrola rovinnosti a kvality zpracování hotové podlahy Výpočet spotřeby materiálu výpočet plochy podlahy výpočet objemu materiálů výpočet spotřeby betonové směsi pro provedení podlahy výpočet spotřeby dílčích složek směsi pro provedení podlahy |
| Postupy výuky Výklad s ukázkami měřící techniky, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost způsobu měření, správnost výsledku s povolenými odchylkami podle příslušné normy. Volba vhodného měřidla, správnost a zručnost používání. Správnost způsobu zaměření, správnost výsledku s povolenými odchylkami podle příslušné normy. Volba vhodného měřidla, správnost a zručnost používání. Správnost způsobu měření, přesnost výsledku, soulad s projektovou dokumentací. Soulad nastavené licí výšky s projektovou dokumentací a zadáním. Správnost způsobu měření, přesnost zaměření, soulad s projektovou dokumentací. Správnost postupu kontroly hotové podlahy, správnost vyhodnocení výsledku kontroly, správnost zdůvodnění. Správnost výsledku výpočtu. Správnost postupu a výsledku výpočtu, soulad se zadáním a technologickými podklady, zohlednění možných ztrát. |
| Doporučená literatura pro lektory [online]. [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://www.matweb.cz/objemy-obsahy [online].[cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/stahnout.php?id=45 |

| Název modulu | Provádění betonových podlah | Kód | PBT- 06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 56 hodin (8 teorie + 48 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zaměřuje, v přímé návaznosti na moduly PBT-02 a PBT-04, na odborné dovednosti související s prováděním různých typů betonových podlah včetně kontroly, úpravy a zhotovení podkladních i povrchových vrstev. Účastníci budou vedeni k dodržování BOZP a Po a k hospodárnosti a ochraně životního prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Posoudit kvalitu podkladu. Navrhnout a provést dilataci (osadit dilatační prvky). Položit betonovou podkladní vrstvu (potěr kontaktní, plovoucí, oddělený). Provést betonovou podlahu. Provést konečnou úpravu povrchu podlahy (strojně hlazená, vsypy, nátěry, stěrky). Provést kontrolu hotové podlahy. Vysvětlit provedení podkladní betonové vrstvy pro podlahu s podlahovým vytápěním. |
| Učivo / obsah výuky zjišťování a kontrola vlastností podkladních vrstev a hotové podlahy (tvrdost, pevnost, obrusnost, rovinnost, protiskluzové vlastnosti, nasákavost) provádění dilatací v betonových podlahách druhy betonů a zkoušky zpracovatelnosti betonů postup provedení jednotlivých podlahových vrstev včetně povrchové úpravy podlahy s podlahovým vytápěním |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí také dodržování BOZP včetně používání osobních ochranných pracovních pomůcek, manuální zručnost, organizace práce, pracovní výkon a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu posouzení kvality podkladu a změření rovinnosti povrchu, správné vyhodnocení a vysvětlení výsledku kontroly, popř. navržení vhodných úprav. Vhodnost návrhu a správnost jeho zdůvodnění. Správné rozdělení podlahy na dilatační celky a určení polohy dilatačních spár, dodržení postupu provedení dilatačních spár, kvalita výsledku. Volba vhodného materiálu a správnost jeho přípravy pro zadaný úkol, volba, správné a bezpečné používání nástrojů, nářadí a strojů, dodržení technologického a pracovního postupu položení podkladní vrstvy, kvalita výsledku, soulad se zadáním a dokumentací. Dodržení technologického postupu provádění betonové podlahy, volba, správné a bezpečné používání nástrojů, nářadí a strojů, kvalita výsledku, soulad se zadáním a dokumentací. Vhodnost zvolené úpravy povrchu z hlediska podmínek a budoucího provozu, síly jednotlivých vrstev a technologického postupu, správnost přípravy materiálu, dodržení technologického postupu při provádění úpravy, volba, správné a bezpečné používání nástrojů, nářadí a strojů, kvalita výsledku, soulad se zadáním a dokumentací z hlediska uspořádání, tvrdosti, pevnosti, obrusnosti, bezpečnosti (protiskluznosti), rovinnosti, odolnosti proti vodě či chemikáliím, estetiky, barevnosti a použitých materiálů. Správnost postupu a komplexnost provedené kontroly, volba vhodných pomůcek, správné vyhodnocení výsledku kontroly z hlediska souladu s dokumentací a normami (požadovanými parametry). Věcná správnost popisu způsobů materiálového řešení a provádění podkladních vrstev v podlaze s podlahovým vytápěním. |
| Doporučená literatura a informační zdroje pro lektory Příručka technologa – beton – suroviny, vyroba, vlastnosti, Českomoravský cement, 2010. NESTLE, Hans, a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Europa-Sobotáles, 2005. HÁJEK, Petr, a kol. Pozemní stavitelství II. Praha: Sobotáles, 2007. ČSN 744505 - Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 13810-1 - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky ČSN EN 206-1 Beton - Část 1 - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN 197-1 Cement - Část 1 - Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím ČSN EN 12350-3 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe ČSN EN 12350-4 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti ČSN EN 12350-5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím ČSN EN 12350-8 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím Statik - projektant [online]. 2010 [cit. 2012-06-20]. Průmyslové betonové podlahy - vymezení pojmů. Dostupné z WWW: <http://www.statik-projektant.cz/>. Needful s.r.o [online]. 2008-3-6 [cit. 2012-06-20]. Betonové průmyslové podlahy. Dostupné z WWW: <www.needful.cz>. Kompozit [online]. 2010 [cit. 2012-06-20]. Průmyslové podlahy, lité podlahy, epoxidové podlahy. Dostupné z WWW: <http://www.kompozit.cz>. Efisan [online]. 2011 [cit. 2012-06-20]. Průmyslové podlahy, sanace a izolace staveb. Dostupné z WWW: <http://www.efisan.cz/>. BV Group [online]. 2012 [cit. 2012-06-20]. Betonové průmyslové a bytové podlahy. Dostupné z WWW: <http://www.bvgroup.cz/podlahy-betonove.php> |

| Název modulu | Opravy a ošetřování betonových podlah | Kód | PBT-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hodin (4 teorie + 21 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními způsoby ochrany a ošetření jednotlivých vrstev betonových podlah. Účastníci se zároveň seznámí s nejčastějšími vadami betonových podlah a s příčinami jejich vzniku. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést posouzení stávající betonové podlahy. Rozpoznat vady a určit jejich příčinu. Navrhnout vhodný způsob sanace podlahy. Navrhnout vhodný způsob ošetřování nové podlahy. |
| Učivo / obsah výuky závady a poruchy betonových podlah a podkladních vrstev příčiny vad a poruch betonových podlah a podkladních vrstev způsoby sanace a oprav podlahy ošetřování, údržba a nátěry hotové podlahy |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, demonstrace, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem instruktora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu posouzení stávající podlahy, správné vyhodnocení výsledku kontroly, správné vysvětlení na základě předchozích zjištění, zda je podlaha vhodná pro budoucí provoz, vhodnost návrhu úpravy a opravy konstrukce. Správnost identifikace druhu a příčiny vad na základě posouzení podlahy. Správnost uvedení způsobů sanace betonové podlahy včetně podkladních vrstev, vhodnost návrhu způsobu sanace dané podlahy, správné zdůvodnění návrhu a vysvětlení technologického postupu. Správnost popisu způsobu ošetřování a ochrany čerstvého betonu včetně správného uvedení typů nátěrů a povrchových úprav vhodných pro nové betonové podlahy a technologických způsobů provedení. |
| Doporučená literatura a informační zdroje pro lektory WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 60 – poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 60 – poruchy a rekonstrukce staveb - 2. díl. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. ŢALSKÝ, Petr. Průmyslové betonové podlahy. Praha, 2003. 87 s. Rigorózní práce. České vysoké učení technické v Praze. ČSN 744505 - Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 13810-1 - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN 197-1 - Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků ČSN 731317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích Efisan [online]. 2011 [cit. 2012-06-20]. Průmyslové podlahy, sanace a izolace staveb. Dostupné z WWW: <http://www.efisan.cz/>. BV Group [online]. 2012 [cit. 2012-06-20]. Betonové průmyslové a bytové podlahy. Dostupné z WWW: <http://www.bvgroup.cz/podlahy-betonove.php> |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového

# dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých

# modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném

vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Podlahář betonových podlah (36-034-H)

pro pracovní činnost: Podlahář betonových podlah

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Podlahář betonových podlah (36-034-H)

pro pracovní činnost: Podlahář betonových podlah

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor je ke stažení na www.msmt.cz.vzdelavani.dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Podlahář betonových podlah

(36-034-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy