Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Podlahář bezespárých podlah 
(36-037-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	29

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	30

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	31

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	32

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	34

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 10. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční forma |
| Délka výuky | 150 hodin (50 hod. teoretická výuka, 100 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Podlahář bezespárých podlah |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Podlahář bezespárých podlah (36-037-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 10. 2009.

## Výsledky vzdělávání

- Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat ve stavebních výkresech a dokumentaci; číst prováděcí výkresy podlah,

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění podlah,

- orientovat se v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných 	normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty,

- navrhovat pracovní postupy a materiály pro provádění podlah,

- orientovat se v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popisovat jejich 	vlastnosti a způsob zpracování,

- kontrolovat, upravovat a přebírat pracoviště,

- volit, používat a udržovat nástroje, nářadí a pracovní pomůcky,

- měřit a rozměřovat bezespáré podlahy před prováděním,

- vypočítat spotřebu materiálů pro provádění podlah,

- provádět bezespáré podlahy včetně konečných úprav povrchu,

- opravovat a udržovat bezespáré podlahy,

- obsluhovat a udržovat stroje a zařízení pro provádění bezespárých podlah a dopravu 	směsí,

- nakládat s odpady,

- dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní jako Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) v bytových, občanských i průmyslových stavbách.

Podlahář bezespárých podlah je kvalifikovaný pracovník, který samostatně upravuje podklad a pracuje s materiály a technologiemi pro bezespáré podlahy na bázi pryskyřic, a to včetně všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Cílem programu je, aby účastníci získali základní odborné kompetence, které vycházejí z jednotlivých kritérií profesní kvalifikace Podlahář povlakových podlah (36-036-H) a byli připraveni ke složení zkoušky podle hodnoticího standardu NSK. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené v kvalifikačním standardu NSK, ale i měkké dovednosti jako samostatnost, odpovědnost, kvalita, řešení problémů, kooperace.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Podlahář bezespárých podlah (36-037-H), který je platný od 7. 10. 2009.

Organizace výuky

- Výuka je realizována prezenční formou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Celková hodinová dotace činí 150 hodin. Teoretická část je v rozsahu 50 hodin (délka vyučovací hodiny je 45 minut) a praktická část v rozsahu 100 hodin (délka vyučovací hodiny je 60 minut).

Teoretická výuka bude probíhat v běžné učebně vybavené audiovizuální technikou včetně PC s přístupem na internet.

- Praktická výuka (praxe) je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8

- hodin denně (plus přestávky) a bude probíhat v odborných učebnách (dílnách), které jsou

- vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu nebo na pracovištích

- zaměstnavatelů, které disponují uvedeným zařízením.

- Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

Pracoviště vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu)
Minimální vybavení pro přípravu podkladu: jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, přístroje na měření vlhkosti (CM, orientační elektronické a další metody), další elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.)
Minimální vybavení pro pokládku bezespárých podlah: dorazové hradlo, provzdušňovací váleček, zubová stěrka
Pracoviště vybavené příslušnými zkušebními a měřícími přístroji (měření relativní vlhkosti, teploměr)
Dokumentace související s hodnocenými činnostmi

Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání (třídní kniha, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- diskuze,

- praktická ukázka,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| BOZP a PO při zhotovování podlah a nakládání s odpady | PBZ-01 | 5 | 0 | Zápočet |
| Výkresy, dokumentace a normy pro provádění podlah | PBZ-02 | 7 | 0 | Zápočet |
| Technologie provádění podlah | PBZ-03 | 7 | 0 | Zápočet |
| Materiály pro provádění podlah, výpočet spotřeby materiálu | PBZ-04 | 10 | 4 | Zápočet |
| Použití strojů, nástrojů a nářadí pro provádění podlah | PBZ-05 | 10 | 14 | Zápočet |
| Provádění měření a kontroly bezespárých podlah | PBZ-06 | 3 | 8 | Zápočet |
| Provádění bezespárých podlah | PBZ-07 | 4 | 68 | Zápočet |
| Vady a opravy bezespárých podlah | PBZ-08 | 4 | 6 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 50 | 100 |  |
| Počet hodin celkem |  | 150 |  |

Optimální trajektorie:

PBZ-01  PBZ-02 / PBZ-03  PBZ-04  PBZ-05 / PZB-06  PBZ-07  PBZ-08

Vysvětlivky:

Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | BOZP a PO při zhotovování podlah a nakládání s odpady | Kód | PBZ-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodiny (5 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul seznamuje účastníky rekvalifikačního programu s nejdůležitějšími předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při ručním a strojním provádění podlah a zároveň se způsoby likvidace, třídění a recyklace odpadů vzniklých při stavebních pracích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění bezespárých podlah. Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji. Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění bezespárých podlah. Popsat zásady první pomoci na pracovišti. Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití. Popsat pravidla práce s hořlavými látkami. Popsat vliv těchto činností na životní prostředí. Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, „ bezpečnostní list“. Uvést nebezpečné látky používané v oboru a vysvětlit jejich označování. Popsat vliv profesních činností na životní prostředí. Popsat způsoby nakládání s odpady používaných materiálů a jejich obalů. |
| Učivo / obsah výuky pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany poskytování první pomoci nakládání s odpady a životní prostředí nebezpečné látky používané v oboru |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, využití příkladů z praxe, diskuze, řešení modelových situací. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky lektor na cíleného řízeného rozhovoru s účastníkem (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi písemný test, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Účastník vyjmenuje pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah - věcná a formální správnost. Účastník vyjmenuje pravidla bezpečnosti při práci s nářadím a stroji pro provádění podlah - logika zdůvodnění, věcná správnost. Účastník vyjmenuje osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah - věcná správnost. Účastník správně popíše zásady první pomoci na pracovišti při provádění podlah + uvést vhodný příklad. Účastník vysvětlí pravidla požární ochrany, popíše základní typy hasicích přístrojů a jejich použití - věcná správnost. Účastník správně odůvodní pravidla práce s hořlavými látkami + uvedení příkladů hořlavých látek. Účastník správně vysvětlí vliv těchto činností na životní prostředí + uvedení tří příkladů. Účastník vysvětlí správně pojem „nebezpečná látka“, „ bezpečnostní list“. Účastník správně vyjmenuje nebezpečné látky používané v oboru a vysvětlí jejich označování + uvedení tří příkladů. Účastník správně a konkrétně popíše vliv profesních činností na životní prostředí. Účastník správně vyjmenuje způsoby nakládání s odpady při podlahářské činnosti. |
| Doporučená literatura pro lektory NOVOTNÝ, Karel. Lexikon pro provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP. States, Praha 2010 STRAKA, František. Metody likvidace tuhých odpadů. VUSTE, Praha 1997. ISBN 80-85122-07-3 DOBŘANSKÁ, Marcela. CD- Přehled předpisů k zajištění BOZP. Aktuální stav k 18. 5. 2012. SNTL, Praha1984 |

| Název modulu | Výkresy, dokumentace a normy pro provádění podlah | Kód | PBZ-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 7 hodiny (7 teorie + cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Základním cílem modulu je seznámit účastníky s grafickým značením stavebních hmot a se způsobem zakreslování stavební dokumentace. Účastníci se naučí orientovat se ve stavebních výkresech a ve stavebních normách. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů. Číst prováděcí výkresy podlahářských prací. Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu. Pracovat s dokumentací bezespárých podlah – technickými listy, firemními informačními materiály. Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění bezespárých podlah. |
| Učivo / obsah výuky zásady kótování stavebních výkresů měřítka stavebních výkresů značení hmot pro provádění podlah normy pro provádění podlah stavební dokumentace stavební konstrukce - detaily |
| Postupy výuky Výklad s ukázkami dokumentace a norem, diskuze, práce s jednoduchým stavebním výkresem podlahové konstrukce, řešení příkladových úkolů. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky lektor na základě cíleného řízeného rozhovoru s účastníkem (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi písemný test, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Účastník správně čte a rozlišuje jednotlivé druhy výkresů v prováděcí dokumentaci stavby, správně čte kóty s důrazem na výškové, správně čte a rozlišuje materiály ve výkresech Účastník čte správně z výkresů výškové kóty, skladby podlah včetně tloušťek a materiálů. Správnost vyhledaných potřebných informací v normách a technické dokumentaci týkající se zadaného úkolu, správnost jejich interpretace vzhledem k zadanému úkolu. Správné vysvětlení informací a parametrů uvedených v technických listech a firemních informačních materiálech, samostatné a správné vyhledání potřebných technických listů a firemních informací k zadané podlahové konstrukci. Správnost rozlišení druhů norem a jejich funkce, správné vysvětlení jejich důležitosti pro provádění podlah. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 13756 Dřevěné podlahoviny – Terminologie ČSN EN 1910 Parkety a jiné dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 13213 Dutinové podlahy ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy ČSN EN 13810-1 Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník Konstrukční cvičení, Sobotáles, Praha 2007, ISBN 978-80-86817-23-1 DOSEDĚL, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví, 1999+dodatky, Sobotáles, Praha 2004, ISBN 978-80-86817-06-7 |

| Název modulu | Technologie provádění podlah | Kód | PBZ-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 7 hodin (7 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky se základními technologiemi používanými při výrobě bezespárých podlah a naučit je navrhovat vhodné technologické a pracovní postupy pro zadané úkoly. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol při výrobě podlahy. Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr pracovního postupu při výrobě podlahy. Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol pro provedení podlah. Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup pro provedení podlah. |
| Učivo / obsah výuky technologické postupy při provádění bezespárých podlah charakterizace jednotlivých technologií a jejich specifikace pracovní postupy pro konkrétní druhy bezespárých podlah |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, diskuze, řešení příkladových úkolů. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky lektor na základě pozorování, cíleného řízeného rozhovoru s účastníkem (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi písemný test, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodnost volby technologického postupu pro zadaný úkol, správné zdůvodnění. Věcná i terminologická správnost vysvětlení navrženého technologického postupu - ad a), správné zdůvodnění výběru. Vhodnost volby pracovního postupu pro zadané provedení podlahy. Správné zdůvodnění. Věcná i terminologická správnost vysvětlení navrženého postupu - ad c), správné zdůvodnění výběru. |
| Doporučená literatura pro lektory DIN 1045-1:2008-01. EN 1992-1-1:12-2004 (Eurocode 2). Betonkalender 2006, part I, Ernst&Sohn, Berlin. DafStb Guideline Steel fiber Concrete, 04/2010. ECKFELDT, L., et. Al. Serviceability Models According to DafStb Guideline Steel Fiber Concrete, version 12–2007, Evaluation Report, TU Dresden, 2009. Rilem TC 162 -TDF. HUGHES, B. P. Early-age crack control-I s EC 2 right or wrong? Structural Engineer, 2008. http://www.vsl.cz/cs/dw_brozury.html STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. WERNER, Jan. Stavíme moderní podlahy. ERA group, s.r.o., 2003. SBN 80-86517-71-3. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

| Název modulu | Materiály pro provádění podlah, výpočet spotřeby materiálu | Kód | PBZ-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hodin (10 teorie a 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními materiály používanými pro bezespáré podlahy – pojivy, vyztužujícími materiály, materiály pro dilatace, jejich vlastnostmi, způsoby zpracování a skladováním. Účastníci se též naučí vypočítat spotřebu materiálu pro zhotovení bezespáré podlahy. Pozornost bude věnována (v návaznosti na modul PBZ-01) problematice ochrany životního prostředí a nakládání s hořlavými látkami. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat základní druhy materiálů (pojiva a jejich vytvrzovací systémy, plniva, vyztužující materiály a materiály pro dilatace) a jejich vlastnosti a způsob zpracování. Vysvětlit základní pojmy – litá podlaha, stěrková podlaha, antistatická podlaha, kotvící nátěr, granulometrická křivka. Vysvětlit podmínky skladování materiálů (teplota, hořlavost). Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol. Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu. Vypočítat spotřebu materiálů. |
| Učivo / obsah výuky základní druhy materiálů pro bezespáré podlahy – pojiva, jejich vytvrzovací systémy plniva, vyztužující materiály, materiály pro dilatace vlastnosti materiálů pro bezespáré podlahy způsoby zpracování materiálů pro bezespáré podlahy základní pojmy – litá podlaha, stěrková podlaha, antistatická podlaha, kotvící nátěr, granulometrická křivka skladování materiálů pro bezespáré podlahy, včetně podmínek (teplota, hořlavost) výpočet plochy podlahy z hodnot naměřených nebo odečtených z výkresu výpočet spotřeby materiálů |
| Postupy výuky Výklad spojený s ukázkami materiálů, diskuze, praktický nácvik - řešení modelových úkolů, výpočty. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků cvičení rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná a terminologická správnost a vyjmenování základních druhů materiálů pro provádění bezespárých podlah, jejich vlastností a způsobu zpracování. Věcná a terminologická správnost vysvětlení základních pojmů souvisejících s bezespárými podlahami. Správné a úplné vysvětlení podmínek skladování materiálů pro bezespáré podlahy. Správnost výběru materiálů pro zadaný úkol, správné zdůvodnění výběru. Správnost postupu měření místnosti nebo odečtení kót z výkresu, správnost výsledku výpočtu. Samostatnost a správnost výpočtu spotřeby materiálů pro zadaný úkol a vypočtenou plochu. |
| Doporučená literatura pro lektory STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. WERNER, Jan. Stavíme moderní podlahy. ERA group, s.r.o., 2003. SBN 80-86517-71-3. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

| Název modulu | Použití strojů, nástrojů a nářadí pro provádění podlah | Kód | PBZ-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 24 hodin (10 teorie + 14 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s používáním a údržbou ručního a mechanizovaného nářadí, nástrojů a pracovních pomůcek na zhotovení bezespárých podlah, se stroji strojním a zařízením. V návaznosti na modul PBZ – 01 bude věnována pozornost BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu. Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu. Popsat používání strojů a zařízení pro úpravu podkladu. Popsat používání strojů a zařízení pro zhotovení bezespáré podlahy. Popsat používání strojů pro provedení dokončovacích prací. Popsat údržbu strojů a strojních zařízení. |
| Učivo / obsah výuky ruční a mechanizované nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení bezespárových podlah, jejich používání a běžná údržba stroje a zařízení pro úpravu podkladu a zhotovení bezespárových podlah, jejich používání a běžná údržba BOZP při používání nástrojů, nářadí, pomůcek, strojů a zařízení |
| Postupy výuky Výklad s demonstrací, instruktáž a praktický nácvik používání ručních a mechanizovaných nástrojů a nářadí, nácvik na modelových úkolech volby a používání strojů a zařízení a jejich údržby. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodnost volby nářadí, nástrojů a pracovních pomůcek v souladu s předepsaným technologickým postupem a zadaným úkolem. Manuální zručnost, správnost používání, dodržení BOZP a kvalita provedení práce. Správné vysvětlení jejich údržby. Správnost volby mechanizovaného nářadí v souladu se zadaným úkolem. Manuální zručnost, správnost používání, dodržení BOZP a kvalita provedení práce. Správné vysvětlení údržby. Správnost a úplnost popisu používání strojů a zařízení pro úpravu podkladu. Správnost a úplnost popisu používání strojů a zařízení pro zhotovení bezespáré podlahy. Správnost a úplnost popisu používání strojů pro provedení dokončovacích prací. Správnost a úplnost popisu údržby uvedených strojů a strojních zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. WERNER, Jan. Stavíme moderní podlahy. ERA group, s.r.o., 2003. SBN 80-86517-71-3. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

| Název modulu | Kontrola, úprava a převzetí pracoviště, | Kód | PBZ-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 11 hodin (3 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s jednotlivými činnostmi spojenými s kontrolou, úpravou a převzetím pracoviště před prováděním podlahy a naučit je tyto činnosti provádět ve správné návaznosti. Seznámí se s typy měřicích přístrojů pro kontrolu podkladu podlahy, s postupy a vyhodnocením měření, s rozměřením místností, se zaměřením navazujících konstrukcí, výšky podlahy a s rozměřením dilatačního pole. Získají informace o vedení stavebního deníku. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu podkladu podle zadání. Provést a vyhodnotit měření. Změřit rozměry místností a zaměřit navazující stavební konstrukce. Zaměřit výšku čisté podlahy. Rozměřit dilatační pole. Popsat kontrolované parametry (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, rosný bod) a jejich povolené odchylky. Popsat obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení. |
| Učivo / obsah výuky typy měřicích zařízení pro kontrolu podkladu měření podkladu vyhodnocení výsledků měření podkladu rozměření místnosti zaměření navazujících konstrukcí zaměření čisté výšky podlahy rozměření dilatačního pole kontrolované parametry při provádění bezespárých podlah a jejich odchylky (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnou, pevnost v tlaku, rosný bod) stavební deník – jeho obsah a způsoby vedení |
| Postupy výuky Výklad nebo instruktáž, demonstrace, praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Samostatnost a správnost volby pro zadaný úkol. Dodržení postupu při měření daného parametru podkladu, přesnost výsledku a správnost vyhodnocení měření. Volba vhodného přístroje, zručnost a správnost jeho používání, přesnost a komplexnost výsledku měření v souladu se zadáním. Správnost postupu a přesnost výsledku. Správnost postupu a přesnost výsledku. Věcná správnost vysvětlení jednotlivých parametrů a způsobu jejich kontroly, uváděné odchylky jsou v souladu s normou. Správnost popisu obsahu stavebního deníku a jeho vedení. |
| Doporučená literatura pro lektory STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. WERNER, Jan. Stavíme moderní podlahy. ERA group, s.r.o., 2003. SBN 80-86517-71-3. Katalogy příslušných podlahářských firem. Fatra, Kladečský předpis. Vydáno 05/2010, PN 5410/97. |

| Název modulu | Provádění bezespárých podlah | Kód | PBZ-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 72 hodin (4 teorie + 68 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky, v přímé návaznosti na moduly PBZ-03 a PBZ-04, zhotovovat bezespáré podlahy různými způsoby (litím, natíráním, zásypem, stěrkováním). Dále se účastníci naučí provádět konečné úpravy bezespárých podlah, dilatace a detaily. Budou vedeni také k dodržování zásad hygieny práce, BOZP a požární ochrany a k uplatňování ekonomických a ekologických hledisek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh zdůvodnit. Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení bezespáré podlahy. Provést podlahu litím, natíráním, zásypem nebo stěrkováním podle předepsaného technologického postupu. Navrhnout a provést dilataci. Provést konečnou úpravu povrchu podlahy. Provést některý z detailů (sokl, vpust, kotvení technologického zařízení, zakotvení pod úhelník nebo lištu). Vypracovat předávací protokol prací. |
| Učivo / obsah výuky volba vhodného materiálu pro zadanou podlahu provedení podlahy litím provedení podlahy natíráním provedení podlahy zásypem provedení podlahy stěrkováním provádění dilatace, včetně návrhu provedení konečné úpravy povrchu podlahy provedení detailů – sokl, vpusť, kotvení technologického zařízení, zakotvení pod úhelník, zakotvení pod lištu předávací protokol |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Sleduje se a hodnotí také dodržování BOZP a PO, hlediska hospodárnosti a ochrany životního prostředí, manuální zručnost a samostatnost. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodnost volby materiálu pro daný úkol a správnost zdůvodnění výběru. Použití vhodného pracovního postupu, nástrojů a pomůcek, kvalita provedení. Dodržení stanoveného technologického postupu pro zadaný úkol, používání vhodných nástrojů a pomůcek, kvalita provedení. Správnost návrhu, správnost postupu a kvalita provedení. Správnost postupu, kvalita provedení v souladu se stanovenými parametry. Správnost postupu pro jednotlivé činnosti, správná volba a používání nástrojů a pomůcek, kvalita a přesnost zhotovení detailu. Věcná a formální správnost vypracovaného předávacího protokolu. |
| Doporučená literatura pro lektory HÁJEK, Václav. Kladení a oprava podlah a podlahovin. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1995. ISBN 80-7169-085-6. STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

| Název modulu | Vady a opravy bezespárých podlah | Kód | PBZ-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (4 teorie a 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se způsoby posuzování stavu podlahy, zjišťováním vad a stanovení jejich příčin a navržením postupu jejich odstranění. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat posouzení stávající podlahy. Popsat vady a určit jejich příčinu. Navrhnout vhodný způsob opravy podlahy. |
| Učivo / obsah výuky vady podlah a jejich příčiny postupy oprav podlah |
| Postupy výuky Výklad s demonstrací, diskuze, nácvik identifikace vad, zpracování protokolu a řešení příkladových úkolů. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků cvičení rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná a terminologická správnost popisu způsobu a postupu posouzení druhu a stavu podlahy. Správnost vyhodnocení celkového stavu podlahy, přesnost identifikace druhu vad a jejich příčin. Vhodnost navrženého způsobu a postupu opravy identifikovaných vad, správné zdůvodnění návrhu opravy. |
| Doporučená literatura pro lektory HÁJEK, Václav. Kladení a oprava podlah a podlahovin. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1995. ISBN 80-7169-085-6. STEINER, Ladislav, MATUCHA, Miroslav. Podlahoviny, Technologie, Podlahářství, Praha: ABF, 1995. ISBN 80-901608-3-2. Katalogy příslušných podlahářských firem. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového

# dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých

# modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném

# vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Podlahář bezespárých podlah (36-037-H)

pro pracovní činnost: Podlahář bezespárých podlah

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Podlahář bezespárých podlah (36-037-H)

pro pracovní činnost: Podlahář bezespárých podlah

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor je ke stažení na www.msmt.cz.vzdelavani.dalsi vzdělávání/rekvalifikace

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Podlahář bezespárých podlah 
(36-037-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy