Konkrétní zadání

21-004-H Hutník tavič oceli

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte odběr vzorku, úpravu a separaci strusky, obsluhu a řízení procesu lití kovů, řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřicí techniky za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Teoretická zkouška (ústní)

- Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

- Vyjmenujte bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen.

- Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

- V provozním nebo simulovaném prostředí rozeznejte stroje používané v tavírnách oceláren.

- U konkrétního stroje rozeznejte jeho jednotlivé části a vyjmenujte jejich vlastnosti.

- Provádění zkoušek v hutní výrobě

- Vyjmenujte materiálové zkoušky prováděné u tavících pecí.

- Vysvětlete tepelné zpracování hutních polotovarů.

- Úprava a separace strusky

- Vyjmenujte způsoby přepravy strusky od tavících pecí.

- Popište způsob úpravy strusky.

Praktická zkouška

- Po celou dobu zkoušky dodržujte bezpečnostní předpisy a průběžně je komentujte. Vyberte z předložené nabídky ty osobní ochranné pomůcky, které potřebujete pro činnost, kterou právě děláte. Zdůvodněte a předveďte jejich užití.

- V normě ČSN 420042 předveďte orientaci v názvosloví pro výrobu a zpracování oceli a následně proveďte záznam.

- Předveďte v simulovaném prostředí stanovení vstupních komponentů vsázky pro výrobu strojírenské oceli v elektrické obloukové peci dle následného zadání a svou činnost zdůvodněte.

Požadovaná výsledná analýza

|  | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| C | 0,3 | 0,43 |
| Si | 0 | 0,5 |
| Mn | 0,6 | 0,9 |
| P | 0 | 0,03 |
| S | 0 | 0,04 |
| Cr | 0 | 1,2 |
| Mo | 0 | 0,3 |
| Ni | 0 | 0,3 |
| Cu | 0 | 0,35 |
| N | 0 | 0,005 |
| Nb | 0 | 0,01 |
| Ti | 0 | 0,01 |

- Na základě vstupních požadavků a chemického složení vstupních komponentů sestavte vsádku a zapište do tabulky.

| Typ šrotu | Analýza šrotu | Množství vstupních komponentů (v tunách) |
| --- | --- | --- |
| Těžký č. 1 | 0.025 %C, 0.017 %Si, 0.025 %P, 0.033 %S, 0.2 %Cr, 0.15 %Ni, 0.03 %Mo |  |
| Těžký č. 2 | 0.03 %C, 0.022 %Si, 0.028 %P, 0.035 %S, 0.26 %Cr, 0.18 %Ni, 0.03 %Mo |  |
| Interní nízkolegovaný | 0.17 %C, 0.04 %Si, 0.31 %Mn, 0.013 %P, 0.0014 %S, 0.26 %Cr, 0.4 %Ni, 0.001 %Nb, 0.015 %Ti, 0.005 %V, 0.14 %Mo |  |
| Odlitky a konstrukce | 0.25 %C, 0.25 %Si, 1.0 %Mn, 0.025 %P, 0.025 %S, 0.15 %Cr, 0.05 %Mo, 0.15 %Ni, 0.22 %Sn |  |
| Rozřezaný | 0.03 %C, 0.015 %Si, 0.02 %P, 0.03 %S, 0.12 %Cr, 0.1 %Ni, 0.02 %Mo |  |
| Přímo redukované železo | 2.4 %C, 0.1 %P, 0.01 %S, 0.02%Ti, 0.03 %Nb, |  |
| Svazky č. 1 | 0.03 %C, 0.01 %Si, 0.02 %P, 0.02 %S, 0.08 %Cr, 0.06 %Ni, 0.01 %Mo |  |
| Svazky č. 2 | 0.027 %C, 0.012 %Si, 0.12 %Mn, 0.01 %P, 0.006 %S, 0.032 %Cr, 0.02 %Ni, 0.001 %Ti |  |

Simulace bude provedena na simulátoru dostupném zdarma na:

steeluniversity.org | Electric Arc Furnace | EAF Simulation.

- Popište konstrukci pojízdného mísiče. Ve spolupráci s osádkou předveďte přelévání surového železa z pojízdného mísiče a postup zapište strukturovanou formou.

- Určete typ pánvové pece uvedené na schématu, její funkci a součinnost pánvové pece s elektrickou obloukovou pecí, požadavky pro efektivní využití pánvové pece.

- Ve spolupráci s osádkou předveďte kontrolu průchodnosti dmýšné tvárnice. O postupu kontroly vytvořte strukturovaný záznam.

- Ve spolupráci s osádkou předveďte základní činnosti obsluhy.

- Proveďte odběr vzorku a změření teploty oceli po dolegování  a odešlete jej do zkušební laboratoře. Proveďte záznam o tomto odběru.

| 1 | Místo kontroly, odběru |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kontrolovaná oblast, parametr, vzorek |  |
| 3 | Kdo měří, odebírá |  |
| 4 | Postup měření, vzorkování |  |
| 5 | Měřicí a kontrolní zařízení |  |
| 6 | Interval a počet měření odběru vzorků |  |
| 7 | Zvláštní podmínky měření, vzorkování |  |
| 8 | Odkaz na určující kritérium |  |
| 9 | Kdo posuzuje |  |
| 10 | Označení nevyhovujícího stavu |  |
| 11 | Způsob dokumentace výsledků |  |
| 12 | Postup při nedodržení určujícího kritéria |  |
| 1 | Místo kontroly, odběru |  |
| 2 | Kontrolovaná oblast, parametr, vzorek |  |
| 3 | Kdo měří, odebírá |  |
| 4 | Postup měření, vzorkování |  |
| 5 | Měřicí a kontrolní zařízení |  |
| 6 | Interval a počet měření odběru vzorků |  |
| 7 | Zvláštní podmínky měření, vzorkování |  |
| 8 | Odkaz na určující kritérium |  |
| 9 | Kdo posuzuje |  |
| 10 | Označení nevyhovujícího stavu |  |
| 11 | Způsob dokumentace výsledků |  |
| 12 | Postup při nedodržení určujícího kritéria |  |

- Popište schéma zařízení plynulého odlévání, vysvětlete význam a funkci jednotlivých hlavních částí zařízení plynulého odlévání (licí stojan, mezipánev).

- Ve spolupráci s osádkou předveďte činnosti obsluhy zařízení plynulého odlévání. Jednotlivé činnosti zde zaznamenejte strukturovanou formou.

- Popište dle schématu elektrickou obloukovou pec a konstrukci jednotlivých částí. Spolupracujte s osádkou elektrické obloukové pece během přípravy a realizace tavby. Následně zaznamenejte strukturovanou formou pracovní postup před, během a po vypouštění tekutého kovu z elektrické obloukové pece.

- Ve spolupráci s osádkou odlévárny proveďte přípravu licí soupravy, licích desek a přípravu nářadí před vlastním odléváním na licí plošině. Proveďte strukturovaný záznam.

- Předveďte odlévání do kokil, popište uvedené schéma a uveďte výhody a nevýhody tohoto způsobu odlévání.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- technologická zařízení a příslušenství hutního provozu

- technické prostředky pro řízení a ovládání technologických zařízení (HW, SW)

- normy a technologické předpisy pro příslušná hutnická zařízení

- prostředky BOZP a požární ochrany

- ochranné osobní prostředky

- zpracovávaný hutnický materiál

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška | 210 |
| Normalizace při výrobě a lití kovů | 30 |
| Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu | 25 |
| Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví | 30 |
| Provádění zkoušek v hutní výrobě | 35 |
| Úprava a separace strusky | 20 |
| Obsluha a řízení procesu lití | 30 |
| Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřicí techniky | 40 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3 - 4 hod. | 240 |