# Konkrétní zadání

23-008-H Nožíř

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba kuchyňského nože

Zvolte v souladu s technickou dokumentací vhodný technologický postup výroby kuchyňského nože. Připravte si potřebné technické podklady a potřebné nářadí. Upravte připravený materiál k výrobě nože.

Písemně:

- test odborných znalostí

Prakticky:

- stanovte podle technické dokumentace postup a způsob provedení jednotlivých technologických operací k výrobě kuchyňského nože

- upravte předem připravený materiál pro výrobu kuchyňského nože pomocí ručního nebo mechanizovaného nářadí na požadované rozměry a tvar

- navrhněte a proveďte tepelné zpracování čepele kuchyňského nože

- proveďte výrobu a montáž střenky na čepel kuchyňského nože za použití vícesložkové hmoty

- proveďte konzervaci a ochranu hotového kuchyňského nože, jeho správné uložení a navrhněte skladování

- proveďte demontáž, opravu a montáž zavíracího nože, proveďte a vyhodnoťte funkční zkoušku

- proveďte slícování připravených částí nůžek, jejich ustavení do žádoucí polohy, zajištění, ruční naostření a funkční zkoušku

- proveďte ošetření použitých obráběcích strojů, správně uložte použité nástroje

- dodržujte během všech činností předepsaná pravidla BOZP

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Podklady nástroje, nářadí a prostory:

- technická dokumentace, technologický postup výroby nože, výkresová dokumentace a další podklady, odpovídající normy ČSN, Strojnické tabulky

- vhodná odborná učebna, dílna, přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- strojní zařízení, pomůcky a přípravky potřebné k dokončení a úpravám zadaných nožířských výrobků včetně příslušenství

- nástroje a pomůcky potřebné k provedení strojních operací při výrobě, dokončení či úpravách zadaných nožířských výrobků a jejich částí

- ruční nástroje, nářadí a pomůcky potřebné ke slícování, dohotovení či úpravám zadaných nožířských výrobků a jejich částí

- ruční nářadí a pomůcky potřebné pro upínání nástrojů a obrobků, seřizování strojů

- základní měřidla (posuvné měřítko, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky, šablony) a měřicí přístroje

- rozpracované nožířské výrobky a jejich části k dokončení, sestavení, k opravě či renovaci

- vhodné čistící a konzervační prostředky

- prostor pro ukládání materiálu, prostor pro ukládání hotových výrobků

- technické prostředky pro zdokumentování hotového výrobku, psací potřeby

- pracovní oděv, osobní ochranné pomůcky (brýle, čepice, pracovní rukavice)

Materiál:

Spotřeba materiálu uvedena na jednoho uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace.

- nerez ocel AK9		300 x 50 x 3 mm

- dřevo (Iroko)		120 x 50 x 50 mm

- válcový kolík (Fe) 	3 ks	( 3 x 40

- epoxid UHU Plus		2 tuby

- Smirek 			po 1 ks - hrubost 80, 220, 400

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Test odborných znalostí | 30 |
| Stanovení postupu a způsobu provedení jednotlivých operací | 30 |
| Úprava materiálu pro výrobu kuchyňského nože | 180 |
| Tepelné zpracování čepele | 180 |
| Výroba a montáž střenky nože | 120 |
| Konzervace a ochrana hotového výrobku, jeho uložení a skladování | 30 |
| Demontáž, oprava a funkční zkouška zavíracího nože | 60 |
| Montáž nůžek (slícování, ustavení, zajištění, broušení) | 60 |
| Ošetření použitých strojů, uložení použitých nástrojů | 30 |
| Cekem hodin: | 720 minut |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 10 – 12 hodin |  |