Konkrétní zadání

23-060-H Galvanizér

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte povrchovou úpravu dané součásti dle předložené výkresové dokumentace

- Žárovým zinkováním – ponorem na tloušťku zinkové vrstvy minimálně 70 mikrometrů.

- Žárovým nástřikem na tloušťku zinkové vrstvy minimálně 70 mikrometrů.

Teoretická zkouška (ústní a písemný test s výběrem odpovědi)

Ústní zkouška

- Rozlišit materiály, které budou pokovovány, a materiály pro vytváření povlaků, respektovat při zpracování jejich technologické, chemické a mechanické vlastnosti

- Uveďte materiály používané pro provádění povrchové ochrany žárovým nástřikem, jejich účel a vlastnosti.

- Uveďte druhy – typy materiálů pro pokovení ponorem, popište úpravu materiálu, vyjmenujte přísady do lázní a jejich vlastnosti.

- Prokázat znalost způsobů antikorozní ochrany materiálu

- Popište druhy korozního prostředí dle jejich klasifikace a vlivu na volbu antikorozní ochrany.

- Uveďte zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu.

- Uveďte zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy.

- Popsat technologický postup povrchové úpravy kovů nanášením kovových povlaků a jejich jednotlivé operace

- Popište používané technologie pro žárový nástřik, vysvětlete jejich principy, přednosti a odlišnosti.

- Popište technologie povrchové úpravy ponorem, vyjmenujte sled operací a vysvětlete jejich účel.

- Uveďte dodatečné úpravy povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti.

- Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků

- Vyhodnoťte z technických podkladů požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu v konkrétně zadané úloze.

- Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami – opalování, odrezování, odmašťování, tryskání

- Popište způsoby přípravy povrchu pro zvolenou povrchovou úpravu.

- Popište účel a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu.

- Manipulace s polotovarem nebo výrobkem

- Popište způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení a ustavení.

- Popište druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcek pro manipulaci.

- Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování

- Popište druhy lázní pro moření podle náplní a sledu operací a jejich sledované parametry vycházející z technologické dokumentace.

- Popište nastavení žádané teploty lázně na požadované parametry vycházející z technologické dokumentace.

- Popište vyhodnocení koncentrace mořicích a odmašťovacích lázní a vyhodnocení účinnosti. Vysvětlete postup úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování a úpravy vycházející z technologické dokumentace.

- Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu

- Popište způsoby měření a typy měřicích přístrojů pro měření tloušťky povrchů.

Písemná zkouška (písemný test s výběrem odpovědi)

- Jaký je hlavní účel povrchových úprav?

- houževnatost povrchu

- korozivzdornost povrchu

- chemická stálost povrchu

- Které materiály jsou vhodné pro pokovování ponorem?

- ocel a slitiny mědi

- plasty

- pryž

- Jaké kovy jsou nejvhodnější k pokovování ponorem?

- zinek a cín

- titan

- nikl a chrom

- Jaká je podstata spojení zinku se železem při pokovování ponorem?

- přilnavost

- vytvoření difúzní vrstvy

- adheze

- Co řadíme mezi chemické způsoby úprav povrchu před pokovováním?

- otryskávání

- elektrolytické leštění

- moření

- Co řadíme mezi mechanické úpravy povrchu?

- odmašťování

- otryskávání

- odrezování

- Čím je nejčastěji tvořena mořící lázeň?

- kyselinou sírovou nebo solnou

- vodou

- kapalným oxidem uhličitým

- Jaký je účel přidávání olova do lázně roztaveného zinku?

- zvýšení tloušťky povlaku

- snížení tloušťky povlaku

- úspora zinku

- Před ponořením do lázně roztaveného zinku nebo cínu se výrobky namáčejí?

- ve vodě

- v kyselině sírové

- v tavidle

- Co ovlivňuje především přilnavost nastříkaného kovu vůči základnímu materiálu?

- čistota a drsnost povrchu

- chemické složení základního materiálu

- teplota

- Jaké materiály jsou vhodné pro žárový nástřik?

- ocel

- litina

- v podstatě jakýkoliv materiál

- Který prvek obsažený v různých korozních prostředích je z hlediska koroze materiálu nejnebezpečnější?

- chlor

- kyslík

- dusík

- Jaká je hlavní zásada protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru součásti?

- plocha povrchu vystaveného koroznímu prostředí musí být co nejmenší

- plocha povrchu vystaveného koroznímu prostředí musí být co největší

- tvar součásti na protikorozní ochranu nemá vliv

- Co tvoří základní zařízení pro plynové žárové stříkání kovů?

- stříkací pistole

- stříkací pistole, utavující se drát, stlačený vzduch, acetylén

- stříkací pistole, stlačený vzduch, acetylén

- Jaká je optimální teplota při moření kyselinou sírovou?

- 10°C - 20°C

- 20°C – 30°C

- 0°C – 60°C

- Jaká je optimální doba moření kyselinou sírovou?

- 1 hodina

- 15 – 40 minut

- 2 – 4 minuty

- Jaké je koncentrace při moření kyselinou solnou?

- 70%

- 20%

- 5%

- Měření tloušťky povrchu provádíme pomocí?

- ultrazvukového tloušťkoměru

- vlasového hygrometru

- viskozimetru

- Jaká je teplota cínovací lázně?

- ~50°C

- ~300°C

- ~1000°C

- Jaká je teplota zinkovací lázně?

- ~100°C

- ~200°C

- ~450°C

Praktická zkouška

- Proveďte povrchovou úpravu dané součásti dle předložené výkresové dokumentace

žárovým zinkováním – ponorem na tloušťku zinkové vrstvy minimálně 70 mikrometrů na mechanizovaném automatickém zařízení s ručním zavěšováním součásti za dodržování zásad BOZP a PO.

- Z technické dokumentace určete návaznost technologických operací a postupů pro dávkování a zpracování vstupních surovin.  Předveďte využití servisní příručky pro základní obsluhu a údržbu technologického zařízení.

- Proveďte úpravu povrchu před zinkováním a jednotlivé způsoby úpravy popište.

- Popište, z jakých zařízení se skládá mechanizované pracoviště pro zinkování ponorem.

- Proveďte kontrolu a nastavení teploty zinkovací lázně.

- Předveďte a popište úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích povrchové úpravy ponorem.

- Popište vlastní proces zinkování.

- Pomocí manipulačních a vázacích prostředků proveďte pozinkování zadané součásti. Sledujte zinkovací lázeň, provádějte odstranění naplavenin.

- Zkontrolujte tloušťku pozinkované vrstvy nedestruktivní metodou měřidlem Pentest.

- Proveďte měření tloušťky stěn materiálu dle zadání.

- Proveďte povrchovou úpravu dané součásti dle předložené výkresové dokumentace žárovým nástřikem na tloušťku zinkové vrstvy minimálně 70 mikrometrů za dodržování zásad BOZP a PO.

- Z technické dokumentace určete návaznost technologických operací a postupů pro dávkování a zpracování vstupních surovin.  Předveďte využití servisní příručky pro základní obsluhu a údržbu technologického zařízení.

- Proveďte úpravu povrchu před zinkováním a jednotlivé způsoby úpravy popište.

- Popište zařízení pro žárový nástřik plamenem.

- Složte, zapojte a seřiďte technické zařízení pro nástřik plamenem.

- Popište a předveďte úkony při obsluze zařízení používaného při žárovém nástřiku plamenem.

- Popište vlastní proces zinkování.

- Pomocí manipulačních a vázacích prostředků proveďte pozinkování zadané součásti.

- Zkontrolujte tloušťku pozinkované vrstvy nedestruktivní metodou měřidlem Deltascop.

- Proveďte měření tloušťky stěn součásti dle zadání.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- galvanizovna - linka pro galvanické pokovování, vany předúpravy - mořicí, odmašťovací, oplachové, vany galvanizační, zásobníky chemikálií, chemikálie pro pokovování, přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým přepisům

- zařízení pro úpravu povrchu tryskáním

- manipulační prostředky pro galvanizaci

- zařízení pro provedení žárového nástřiku plamenem

- zařízení pro provedení žárového nástřiku elektrickým obloukem

- měřicí prostředky pro měření tloušťky povlaku - ultrazvukový tloušťkoměr, Deltascop, Pentest

- technická a výrobní dokumentace pro práci galvanizérů (pracovní postupy s výkresy)

- strojírenské výrobky pro galvanizování

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 600 |
| Čtení ve výkresové i technologické dokumentaci a v servisních příručkách | 20 |
| Vyhodnocení povrchu – volba povrchové úpravy | 20 |
| Volba a použití vázacích a manipulačních prostředků | 40 |
| Obsluha zařízení pro vytváření povlaků | 60 |
| Pokovování zadané součásti roztavenými kovy | 400 |
| Volba měřicí metody a provedení kontroly tloušťky povrchové vrstvy | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 7 - 14 hod. | 690 |