Konkrétní zadání

28-004-H Výrobce sádrových forem

Zadání pro účastníky ověřování

Vytvořte trojdílnou sádrovou formu na odlévání vázy dle předložené hlavní formy a modelu.

Praktická zkouška

- Stanovte postup práce pro trojdílnou sádrovou formu na odlévání vázy.

- Ověřte, zda zvolený postup práce odpovídá výrobní a technické dokumentaci.

- Zvolte vhodný postup práce pro zhotovení formy podle výrobní dokumentace, postup popište.

- Zvolte vhodný postup při sušení a případně impregnaci forem, svou volbu zdůvodněte.

- Zvolte vhodné ošetření formy a uskladnění, svou volbu zdůvodněte.

- Popište značení a evidenci forem.

- Popište zhotovení provozních forem.

- Popište hlavní části modelářského kruhu a vysvětlete jeho princip.

- Popište a předveďte obsluhu a údržbu strojního zařízení pro odlévání forem.

- Připravte nástroje a stroje určené k odlévání forem pro keramické výrobky, dodržujte zásady BOZP.

- Připravte potřebné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje k výrobě modelů a forem s ohledem na jejich seřízení pro bezpečnou práci.

- Připravte a zvolte vhodné ohrady, bednění, přípravky a vyberte izolační nátěry pro zhotovení formy.

- Připravte materiál na zhotovení formy (např. rozmíchat sádru).

- Odlijte formu z rozmnožovacího zařízení a popište její sušení.

- Přeměřte stanovené parametry vyrobené formy vhodnými měřicími pomůckami.

- Proveďte vizuální kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár.

- Popište průběh sušení v sušárně a možnost vzniku vad při sušení.

- Usušte, případně impregnujte zhotovené formy.

- Proveďte vhodné ošetření, údržbu, manipulaci a uskladnění modelů a forem.

- Proveďte třídění a evidenci modelů a forem určených k výrobě keramiky.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Pro 1 účastníka:

- modelářská sádra: 10 kg

- impregnační sádrařské mýdlo

- výrobní receptury pro všechny ověřované postupy

- výkresová dokumentace pro ověřované postupy

- technická a technologická dokumentace pro všechny ověřované postupy

- vzorek hlavní formy

- vzorek/model  vázy

Vybavení pracoviště

Soupis pomůcek pro 1 účastníka:

- osobní ochranné pomůcky

- nádoba na rozdělání sádry – 1 ks

- štětec – 2ks

- dřevěné hrazení – 4 ks

- miska na vodu – 1 ks

- skoble (cidlina) – 2ks

- pilový list – 1 ks

- houbičky - 2 ks

- očko - 1 ks

- nůž - 1 ks

- měřicí pomůcky na proměřování forem

Vybavení pracoviště

- prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- přísun energie

- dílna vybavená na všechny ověřované postupy

- sušárna

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 0 |
| Praktická zkouška | 340 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 4 - 6 hod. | 340 |