Konkrétní zadání

28-030-H Glazovač keramiky

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte glazování a zdobení 20 ks dutých výrobků užitkové keramiky

(vázy, hrnky, cukřenky, konvice, mléčenky, květináče)

- Slovně popište alespoň 5 různých glazovacích a zdobicích technik.

- Připravte pracoviště, nástroje a pomůcky pro ruční glazování a zdobení dutých výrobků.

- Zvolte pracovní postup pro ruční glazování určených keramických výrobků dle technické dokumentace a zdůvodněte svoji volbu.

- Připravte glazuru pro zvolené výrobky a zkontrolujte hustotu.

- Naglazujte a případně dekorujte připravené výrobky.

- Retušujte výrobky před ložením do pece a zkontrolujte dle výkresové dokumentace, případné odchylky zdůvodněte.

- Založte výrobky do pece, zvolte vhodné pálicí pomůcky.

- Vyložte vypálené výrobky z pece, zkontrolujte kvalitu výrobků, roztřiďte je.

- Popište možné vady a případně je odstraňte.

- Připravte pracoviště, stroje, pomůcky a výrobky pro strojní glazování při dodržení BOZP, svůj postup zdůvodněte.

- Zkontrolujte naglazované výrobky dle výkresové dokumentace, případné odchylky zdůvodněte.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie (glazovací stroje, izolační materiál).

- Osobní ochranné pracovní pomůcky.

- Výrobní receptury pro všechny ověřované postupy.

- Výkresová dokumentace pro všechny ověřované postupy.

- Technologická a technická dokumentace pro všechny ověřované postupy,

- Keramická dílna vybavená pro všechny ověřované postupy (pec pro výpal, pálící desky, pálící pomůcky).

- Suroviny a pomůcky pro všechny ověřované postupy (glazura transparentní, glazury barevné, nádoby na glazury, molitany na stírání glazury z dosedacích ploch, molitanové houby, štětce, smirkový papír, hustoměr, odměrný válec).

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Příprava pracoviště, nástrojů a pomůcek pro glazování | 30 |
| Volba pracovního postupu | 20 |
| Kontrola a příprava glazury | 30 |
| Oglazování a úprava výrobků před ložením do pece | 160 |
| Založení výrobků do pece | 60 |
| Vyložení vypálených výrobků z pece, kontrola kvality výrobků a odstranění případných vad | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 4-6 hod. | 360 minut |