Konkrétní zadání

33-033-E Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců

Zadání pro účastníky ověřování

Vyrobte dřevěnou paletu typu C, plotové pole a dřevěný ohradník pískoviště za dodržení

technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

V průběhu výroby ústně popište a vysvětlete pracovní postup, druhy materiálu a práci

s technickou dokumentací.

Praktická zkouška

- Výroba dřevěné palety typu C o rozměrech 3150mm x 1800 mm x 271 mm včetně přípravy materiálu dle přiloženého výkresu

- Na konstrukci palety budou použita čtyřstranně ohoblovaná prkna a

hranoly z jehličnatého dřeva.

- Plotové pole o rozměrech 1000 x 1500 mm včetně přípravy materiálu dle přiloženého výkresu

- Plotové pole bude vyrobeno z 8 ks plotovek o rozměru 1500 x 100 x 17 mm a 2 ks paždíků (rýglů) o rozměrech 1000 x 60 x 30 z jehličnatého čtyřstranně ohoblovaného dřeva. Mezery mezi jednotlivými plotovkami budou 25 mm. Rozteč paždíků bude 1100 mm.

- Dřevěný ohradník pískoviště o rozměrech 1500x1500mm v včetně přípravy materiálu dle přiloženého výkresu

- Na výrobu ohradníku budou použita prkna 1500 x 150 x 20 mm – 6 ks,1500 x 75 x 20mm – 4 ks z jehličnatého dřeva čtyřstranně ohoblovaná a opatřena zářezy pro složení. Zářezy budou zhotoveny od okrajů ve vzdálenosti 50 mm.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Paleta typu C

| Prkna SM 1800 x 130 x 47 mm -2 ks | 0,022 m3 |
| --- | --- |
| Prkna SM 1800 x 100 x 47 mm – 7 ks | 0,06 m3 |
| Prkna SM 3150 x 130 x 47 mm – 4 ks | 0,08 m3 |
| Prkna SM 440 x 130 x 47mm – 2ks | 0,005m3 |
| Hřebíky 4,2 x 120 mm | cca 1,5kg |
| Ocelové spony | 6 ks |

- Plotové pole

| Prkna SM 1500 x 100 x 17mm – 8 ks | 0,02 m3 |
| --- | --- |
| Hranolky SM 1000 x 60 x 30mm - 2 ks | 0,004 m3 |
| Vruty 4,2 x 40mm | cca 40 ks |

- Dřevěný ohradník na pískoviště

| Prkna SM 1500 x 150 x 20 mm – 6 ks | 0,027m3 |
| --- | --- |
| Prkna SM 1500 x 75 x 20 mm – 4 ks | 0,009m3 |

Vybavení dílny

- pracoviště vybavené potřebnými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění dřevařských prací, mechanismy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům

- nářadí a zařízení:

- ruční pily, ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, elektrická vrtačka a šroubovák, stolová kotoučová pila, nástroje na obrábění dřeva, kladiva, kleště, šroubováky, klíče na matice a šrouby, pokosnice, tesařské skoby, tesařské kozy, ztužidla a svěrák

- měřidla a rýsovací pomůcky:

- skládací metr nebo svinovací metr, pásmo, měřicí lať, tesařská tužka, úhelník, pokosník

- prováděcí výkres související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Praktická zkouška s vysvětlením | 600 |
| Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva | 30 |
| Výběr surovin a manipulace s materiály při výrobě dřevěných palet | 30 |
| Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování | 150 |
| Spojování dílů a součástí dřevěných výrobků kovovými spojovacími prostředky | 190 |
| Ruční sbíjení palet dle technické dokumentace | 50 |
| Výroba plotového pole | 50 |
| Výroba ohradníku | 50 |
| Skladování dřevařských výrobků a polotovarů | 20 |
| Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů | 30 |
| Nakládáni s odpadem - třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu | průběžně |
| Dodržujte právní předpisy BOZP, PO a hygieny práce na pracovišti. | průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 10 hod. | 600 |