Konkrétní zadání

82-013-H Zlatník a klenotník

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní)

- V časovém limitu 60 minut

- Popište postup zvětšení nebo zmenšení prstenu.

- Vysvětlete určenou základní techniku zasazování drahého kamene (do krapen, do obruby, do šatonu, zasazení zaklepáním, do zrnek, odkryté zasazení nebo upevnění přírodnin do misek).

- Vysvětlete, jak se volí technika povrchové úpravy šperku.

- Vysvětlete technologický postup elektrolytického pokovování drahými kovy, stříbření, zlacení šperku, rhodiování.

- Objasněte způsoby tavení v pecích.

- Vysvětlete podstatu výroby předslitin nebo slitin drahých kovů.

- Vysvětlete postup při odlévání od zhotovení modelu až po odlití výrobku do vulkanizační hmoty a stmelovacích hmot.

- Objasněte technologické postupy při práci na lisech.

- Popište cíle a obsah puncovního zákona.

Praktická zkouška (praktické předvedení s ústním vysvětlením)

- Zhotovení prstenu solitér dle zadání

V časovém limitu 420 minut vyrobte a připravte k expedici prsten solitér dle vzoru a dokumentace (viz příloha č. 1)

- Připravte a zkontrolujte pracoviště a pracovní oděv.

- Proveďte přejímku, přípravu a kontrolu materiálu.

- Popište a okomentujte předloženou dokumentaci prstenu solitér (viz příloha č. 1).

- Zvolte technologický postup a organizaci práce k výrobě zadaného prstenu. Zvolený postup a organizaci práce popište a zdůvodněte.

- Připravte vhodné zařízení, nástroje a pomůcky. Volbu zdůvodněte.

- Vyrobte prsten velikost č. 58 dle předložené dokumentace.

- Odevzdejte zbylý materiál (odpad, použitelné zbytky).

- Proveďte balení a připravte výrobek k expedici.

- Uveďte pracoviště do původního stavu.

- Zhotovení soupravy šperků dle vlastního návrhu

V časovém limitu 4380 minut vyrobte a připravte k expedici třídílnou soupravu šperků dle vlastního návrhu

- Připravte a zkontrolujte pracoviště a pracovní oděv.

- Předložte, popište a vysvětlete svůj výtvarný návrh třídílné soupravy šperků. Předložte zpracovanou dokumentaci.

- Zvolte vhodný materiál, technologický postup a organizaci práce. Zvolený materiál, postup a organizaci práce popište a zdůvodněte.

- Připravte vhodné zařízení, nástroje a pomůcky. Volbu zdůvodněte.

- Proveďte přejímku, přípravu a kontrolu materiálu.

- Vyrobte třídílnou soupravu šperků dle předloženého vlastního návrhu.

- Odevzdejte zbylý materiál (odpad, použitelné zbytky).

- Proveďte balení a připravte výrobek k expedici.

- Uveďte pracoviště do původního stavu.

- Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou

V časovém limitu 150 minut

- U předloženého šperku z drahých kovů určete ryzost. Své stanovisko zdůvodněte.

- Posuďte kvalitu zhotovení předložených výrobků. Své stanovisko zdůvodněte.

- Stanovte rozsah poškození a technologický postup opravy předloženého šperku. Své stanovisko a návrh technologického postupu opravy zdůvodněte.

- Proveďte jednoduchou opravu mechaniky předloženého šperku.

- Předveďte na předloženém vzorku zasazení kamene do zhotoveného výrobku technikou do krapen, do obruby nebo do zrnek (zadává se, pokud není tato technika součástí výroby šperků v úkolech 1 a 2.)

- Označte ryzost výrobku z drahých kovů výrobní a ryzostní značkou. Zvolené označení zdůvodněte.

- Proveďte příjem a odbavení zakázky nebo objednávky na zhotovení, úpravu nebo opravu šperku.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- obruba: plech tl. 0,60 mm – 7g

- obroučka: čtyřhranný drát 2 x 2 mm – 2,60g

- plech na podpájení: tl. 1,0 mm – 3g

přístavky: drát na obroučku

- Ag pájka 600/ 1000

- vzorek šperku k určení ryzosti šperku z drahého kovu

- vzorek šperku k posouzení kvality zhotovení

- vzorek šperku k stanovení rozsahu poškození a technologického postupu opravy

- vzorek šperku k provedení jednoduché opravy mechaniky šperku

- vzorek k předvedení zasazení kamene do zhotoveného výrobku technikou do krapen, do obruby nebo do zrnek

- vzorek šperku k označení výrobní a ryzostní značkou

- tiskopisy pro příjem a odbavení zakázky nebo objednávky

- dokumentace pro výrobu předloženého vzoru šperku z drahých kovů

- osobní ochranné pracovní pomůcky

Vybavení pracoviště (zlatnická dílna nebo ateliér)

- Prostory s přívodem elektrické energie, plynu a vody odpovídající bezpečnostním předpisům.

- Strojní vybavení: leštící zařízení, omílací zařízení, ultrazvuková leštička, digestoř, motorové válcovací zařízení, sloupová vrtačka, osvětlení příslušné normy, muflová elektrická pec s digitálním ukazatelem teplot.

- Oddělené pracoviště pro moření kovů.

- Ruční vybavení: protahovací stolice, svěráky, cizelérské a tepací nářadí, základní řada nářadí pro zlatníky: letovací pistole na zemní plyn, sada kleští (plochošpičaté ploché, kulaté, plochošpičaté zahnuté, protahovací, štípačky 2x, plochošpičaté s drážkami), sada jehlových pilníků – 6 ks (jemné 180/2), pilník plochý – velký 200/5, nůžky na plech, kružítko, pinzeta – do ohně zahnutá, letovací plato, pájecí pasta, rám na pilku 80 mm, lešticí kotouč plstěný – čočka, lešticí kotouč plstěný – kulatý, lešticí kotouč plstěný – kulatý malý, lešticí kotouč plstěný – špička, lešticí kotouč – hadrový, lešticí kotouč žíněný, lešticí pasta červená, lešticí pasta zelená, posuvné měřítko – šuplera, naklepávací kužel – kónus, kladívko 60 g, vrtáčky (0,6–0,8 - 1–1,5 - 2–2,5) sada 6 ks, smirek (3x 320, 2x 240, 5x 400), lupenkové pilky (0/2), kufřík na nářadí zamykatelný, ocelové měřítko, štěteček na borax, palička silonová, hefty na pilníky (2x), šroubení + hadice k pistoli, tvarové (šínové) kleště, rydlo špičaté, hefty na rydla 1x , ruční svěrka velká, ruční svěrka hodinářská, pilník půlkulatý velký, pinzeta tenká rovná, kartáč mosazný, frézka (paraplíčko) č. 5 a č. 3, dřevěná prstenová svěrka malá, cizelérská půlkoule + tmel + stojan na tepání, ocelová tyčovina na čakany 6 ks, rydlo ploché, rydlo opichovací, rydlo půlkulaté

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 4950 |
| Výroba prstenu solitér dle zadání | 420 |
| Výroba soupravy šperků dle vlastního návrhu | 4380 |
| Posuzování kvality šperků, provádění oprav a značení šperků | 150 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 80 - 96 hod. | 5010 |

Příloha č. 1 – Fotodokumentace předlohy